## Slide 1
Géomatériaux
Institut de Physique du Globe de Paris
CNRS, Sorbonne Paris Cité
1 rue Jussieu, 75005 Paris, France
Daniel R. Neuville
VERRE
http://www.ustverre.fr/
Basic Glass Science Committee of International Commission on Glass
http://www.icglass.org/home/committee/?id=1&committee=TC03:_Glass_Structure
Commission on Physics of Minerals of International Mineralogical Association
http://www.ima-mineralogy.org/CPM_Officers.htm
Caractérisation et modélisation des matériaux terrestres pour des applications en volcanologie ou dans l'industrie du verre.

## Slide 2
Les alcalins et alcalinoterreux : traceur des mécanismes de nucléation et de rédox dans les silicates vitreux et fondus
Géomatériaux
Institut de Physique du Globe de Paris
CNRS, Sorbonne Paris Cité
1 rue Jussieu, 75005 Paris, France
Daniel R. Neuville
VERRE
http://www.ustverre.fr/
Basic Glass Science Committee of International Commission on Glass
http://www.icglass.org/home/committee/?id=1&committee=TC03:_Glass_Structure
Commission on Physics of Minerals of International Mineralogical Association
http://www.ima-mineralogy.org/CPM_Officers.htm
Caractérisation et modélisation des matériaux terrestres pour des applications en volcanologie ou dans l'industrie du verre.

## Slide 3
Les géomatériaux : du volcans à la maison Géomatériaux
Un des principaux objectif de notre équipe et l’étude de la physique des matériaux terrestre, matériaux naturels tels que les roches, les minéraux, magmas dans les conditions naturelles de pressions et températures terrestre, mais également des matériaux artificiels fabriqués par l’homme, verre, liquide, céramiques, vitrocéramiques, ciments…
Personnels : 1,5 chercheur : D.R. Neuville (DR-CNRS), E. Pili (CEA-DAM, 50%)
6 doctorants, 3 masters, 2 MoU (U de Barcelone et U; de Toronto).
Dispositif: - 2 calorimètres DSC 121 Setaram 30-800°C, Ligne 96 100-1750°C
- 2 viscosimètres : 200-1000°C et 800-1750°C
- 1 presse isostatique (2000°C-2000bar)
- 1 spectromètre Raman T64000 Jobin-Yvon
- 3 fours 1750°C, 4 fours 1000°C, Four sous atmosphère controlé
- 4 micro four 3000°C sous atmosphère….
TOOLS
Micro-heating furnace : Neuville et al. (2014)
Point fort : Un micro four, pour développer des études in situ permettant de relier les propriétés à la structure des matériaux à haute température. Les champs d’applications vont des dynamismes éruptifs aux nouveaux matériaux.
> 10 publi/an
GDR Thermo
GDR Verre

## Slide 4
Structure et modélisation des propriétés thermodynamiques des verres et liquides dans systèmes SrO-, BaO-, ZnO-, Al2O3-SiO2 : thèse Alex Novikov, ANR DYSTRAS avec P. Florian, L. Hennet, D. Massiot CEMHTI-CNRS, M. Comte Corning
Incorporation du PbO et CdO dans les silicates vitreux et fondus: Thèse I. Ben Kacem, Collaboration L. Gautron Marne la Vallée, D. Coillot Baccarat
Le verre dans les fibre optiques : collaboration M. Lancry (Orsay) et B. Blanc (LPMC, Nice, ANR NICEDREAM)
Le ltihium dans les verres : un nouvel enjeux pour le stockage de l’énergie: Thèse Cédrick O’Shaughnessy, Collaboration G.S. Henderson, Toronto
Mélange de formateur de réseau, P/Si J Rocherulle (Rennes), Te/Ta T. Cardinal, ICMCB Bordeaux), Si/B/Pb SK Lee SNU, Séoul (Projet SPS)
Solubilité et spéciation de l’iode dans les matériaux vitreux: Thèse L. Grousset, Collaboration E. Pili CEA DAM
Minéralogie d’un clinker Aether® : impact du bore sur les aluminates de calcium, Thèse Rawan El Hayek, collaboration A. Pitcsh, F. Ferrey Lafarge-Holcim
Mesure et modélisation thermodynamique et structurale des combustibles (U,Am, Pu)O2: Master S. Costis, Collaboration : Ph. Martin (CEA)
Développement du SERS en science des matériaux et de la terre et développement de sa portabilité", Thèse Israa Haidar . Co-direction avec N. Felidj, Projet IDEX du PRES SPC.
Quantification des éléments volatiles (H2O, CO2, SO4, ..) par spectromètrie Raman dans les silicates vitreux: Collaboration C. Le Losq ANU-Camberra, Ph; Sarda Orsay, R. Moretti (INGV)
Utilisation de la spectrométrie Raman pour la prédiction des éruptions volcaniques : Collaborations : D. Di Genova, D.B Dingwell, LMU Munich

## Slide 5
Mt St Helens, 1980
Fibre-bio
Fibre optique
Fibre renforcement
Silicate vitreux et fondus
Naturel
synthètique

## Slide 6
Propriétés versus Structure ?
M2O
MO
Formateur de réseau
<=>
TO2-MO-M’2O, avec T= Si, Al, Fe3+, M=Mg, Ca, Fe2+, M’=Li, Na, K

## Slide 7
SiO2
SiO2
1
4
7
10
13
0
10
20
30
40
mol % Na
2
O
log
h
, Pa s
1200°C
BO
Structure versus propriétés des silicates fondus

## Slide 8
+ Na2O
SiO2
1
4
7
10
13
0
10
20
30
40
mol % Na
2
O
log
h
, Pa s
SiO2
SiO2
1
4
7
10
13
0
10
20
30
40
mol % Na
2
O
log
h
, Pa s
1200°C
NBO
BO
NS2
Structure versus propriétés des silicates fondus

## Slide 9
+ Na2O
SiO2
1
4
7
10
13
0
10
20
30
40
mol % Na
2
O
log
h
, Pa s
SiO2
SiO2
1
4
7
10
13
0
10
20
30
40
mol % Na
2
O
log
h
, Pa s
1200°C
+ Al2O3
NBO
BO
BO
NS2
Structure versus propriétés des silicates fondus

## Slide 10
En résumé : Si4+, Al3+ formateur de réseau
O oxygène pontant ou non pontant
Na+, Ca++, modificateur de réseau
ou compensateur de charge
SiO2
Na2O
CaO
Al2O3
NS2
NaAlSi2O6

## Slide 11
En résumé : Si4+, Al3+ formateur de réseau
O oxygène pontant ou non pontant
Na+, Ca++, modificateur de réseau
ou compensateur de charge
SiO2
Na2O
CaO
Al2O3
NS2
NaAlSi2O6
Fe2+ équivalent de Ca++
Fe3+ équivalent de Al3+
Fe2+/Fe3+
Sohei Sukenaga, Tohoku, Sendai

## Slide 12
En résumé : Si4+, Al3+ formateur de réseau
O oxygène pontant ou non pontant
Na+, Ca++, modificateur de réseau
ou compensateur de charge
SiO2
Na2O
CaO
Al2O3
NS2
NaAlSi2O6
Fe2+ équivalent de Ca++
Fe3+ équivalent de Al3+
Fe2+/Fe3+
Besoin de sonder le rôle de Na+, Ca++

## Slide 13
Richet et al., GCA, 1993
SiO2
Na2O
Al2O3
NS3
NA75.12
Absorption de rayon X au seuil K de Na : Ligne SA32: LURE, LUCIA-SOLEIL
NAS:Na2O-Al2O3-SiO2
NS3 => [6]Na
NA75.12 => [9]Na
Neuville, et al., EJM, 2004

## Slide 14
xSiO2 : (1-y)Na2O : yAl2O3
x=0.67
SiO2
Al2O3
Na2O
Na : Network modifier
Charge compensator
region
23Na NMR
=> évolution de Na de modificateur de réseau à compensateur de charge
Le Losq, Neuville, Florian, Henderson, Massiot, GCA 2013
Résonnance Magnétique Nucléaire : IR RMN CEMHTI-CNRS, Orléans
NAS:Na2O-Al2O3-SiO2
Collaboration: P. Florian, D. Massiot

## Slide 15
xSiO2 : (1-y)Na2O : yAl2O3
x=0.67
SiO2
Al2O3
Na2O
Na : Network modifier
Charge compensator
region
=> évolution de Na de modificateur de réseau à compensateur de charge
NAS
335 cm-1
Hehlen and Neuville, JPCB, 2015
Spectrométrie Raman VV et VH
Raman VH
NAS:Na2O-Al2O3-SiO2

## Slide 16
Spectrométrie Raman VV et VH
NAS:Na2O-Al2O3-SiO2
Hehlen and Neuville, JPCB, 2015
CAS:CaO-Al2O3-SiO2

## Slide 17
Verre CAS - XANES au seuil K de Ca, LNLS, Brésil – soutient projet SPC
Cicconi, de Ligny, Gallo, Neuville - Amer Min 2016

## Slide 18
(Ca,Mg)SiO3 XANES au seuil K de Ca, LUCIA SOLEIL
Neuville et al., Amer Min, 2008
Just after Tg, Ca changes and go from its position in glass and melt to its crystal position : CN decreases 7,5-> 6,5
T network plays latter
Neuville et al., 2014, RIMG Vol 78.
Tg
Tl=1664K

## Slide 19
Pré-seuil du XANES au seuil K de Ca
Cicconi, de Ligny, Gallo, Neuville - Amer Min 2016
Réduit
Oxydé
Modificateur de charge
Compensateur de charge
nucléation
croissance

## Slide 20
Conclusion :
Magma, verre, cristal, liquide : industriel et/ou naturel
même approche
Nécessité de connaître ordre à courte et moyenne distance à HT car une mesure physique quelconque peut toujours être interprétée de différentes manières en l'absence de données structurales => lien fort entre structure et propriétés
Remercîments: - Ch Le Losq, E. Pili (IPGP),
- D. Massiot, P. Florian, L. Hennet, (CEMHTI, Orléans);
- B. Hehlen (ICC, Montpellier);
- G.S. Henderson (Toronto)
- R. Cicconi, D. de Ligny (Erlangen)
- M. Comte (Corning)
- P.F. Goncalvez (Saint-Gobain Recherche)
- Ph. Martin (CEA, Marcoule)
- A. Pitsch, F. Ferrey (Lafarge-Holcim)
- D. Coillot, JM Mesnil (Baccarat)
- E. Zanotto (San Carlos)
- W. Blanc (LMPC, Nice)
- D. Di Genova, K.U. Hess, D.B. Dingwell (LMU, Munich)
- S.K. Lee (SNU, Séoul) -> PROJET SPC
- N. Felidj (ITODYS) -> PROJET SPC – SERS-P
Facilité : - SOLEIL, LNLS, ESRF, CLS, IR-RMN
Financement : - ANR, SPC, SGR, CEA, Lafarge-Holcim

## Slide 21
Merci, ….

## Slide 22
X-Ray diffraction on melts and glass (17keV) ID11-ESRF
Neuville et al., 2014, RIMG Vol 78.

## Slide 23
Expansion of the T - O distance
Average distance Ca - O less visible in melt
Change in T - O distance
morphology
of tetragonal ZrO2
Ca-Tschermak with 4 mol.% ZrO2
Neuville et al., 2014, RIMG Vol 78.
X-Ray diffraction on melts and glass (17keV) ID11-ESRF