## Slide 1: Développements en TSMC 65nm dans le cadre de la collaboration RD53
M. Barbero(1), P.-Y. David(2), D. Fougeron(1), R. Gaglione(2), M. Menouni(1), A. Rozanov(1)
(1): CPPM
(2): LAPP

## Slide 2: plan
Contexte
  RD53
    Objectif
    Structure
IP Block
  Chip
    PROTO65V1
    PROTO65V2
  Description Blocks
Irradiation
  Banc de test
  Résultats
  Model Irradiation
Perspectives

## Slide 3: RD53 objectif
Conception ASIC de lecture tech. 65nm
  Détecteur pixel hybride - ATLAS – CMS Phase 2
Points critiques:
  Radiation élevée: 1 Grad (estimée sur 10 ans).
    Possible avec des restrictions
  Taille:
    Chip: ~ 2×2 cm2
    Pixel: 50x50µm²
  Bande Passante: 2-4 Gbps / IC
ATLAS Pixel IBL
CMS Pixel phase1
CMS & ATLAS phase 2 pixel upgrades
320Mb/s
Chip | FEI3 | IBL-FEI4 | Phase2-FEx5
Taille pixel | 50x400um2 | 50x250um2 | 50x50um²
Taille puce | 7.5x10.5mm2 | 20x20mm2 | > 20 x 20 mm2
Transistors | 3.5M | 87M | ~0.5G
Freq. évts | 100MHz/cm2 | 400MHz/cm2 | 1-2 GHz/cm2
BPW | 40Mb/s | 320Mb/s | 2-4Gb/s
Radiation | 100MRad | 200MRad | 1GRad ->0.5GRad
Technologie | 250nm | 130nm | 65nm
Pixel density | 4000 pix/cm² | 8000 pix/cm² | 40000 pix/cm²
Pixel quantity | 2880 | 27000 | <160000
Conso. | ~1/4 W/cm2 | ~1/4 W/cm2 | ~1/4 W/cm2
2-4Gb/s

## Slide 4: RD53 structure
RD53 représente une centaine de personnes répartis dans environ 19 instituts (Bari, Bergamo-Pavia, Bonn, CERN, CPPM, FNAL, LBNL, LPNHE, Milano, NIKHEF, New Mexico, Padova, Perugia, Pisa, Prague, PSI, RAL, Torino, UC Santa Cruz)
Divisée en 6 groupes de travail
Spokesperson: Maurice Garcia-Sciveres (LBL) / Jorgen Christiansen (CERN)
: Activités CPPM

## Slide 5: PROTO65V1
PROTO65V1 ( fin 2014)
  Run TSMC 65nm mini@sic via europractice
  Cell. digitales ARM
1950µm
1950µm
GADC
BGV1 BGV2 SENS
Mémoires SEU
Transistors de Test
BG Devices
Block | Commentaires
GADC | Generic ADC type SAR (monitoring)
BGV1 | BandGap (diodes Trans. Bipolaire)
BGV2 | BandGap (diodes Trans. PMOS)
BG Devices | Diode BandGap’s
Memoires SEU | Triple redondance DICE HammingCode Delai
Transistors de test | Matrice transistors (differents W/L)

## Slide 6: PROTO65V2
Block | Commentaires
GDACV1 | Generic ADC type SAR (monitoring)
GADCV2 | GADCV1 + registres W/L minimum
Mémoires SEU | - Triple redondance - DICE . Anneaux de garde . Interdigités
CKGEN | Générateur d’horloges non recouvrantes
BGV2bis | BandGap (diodes Trans. PMOS)
GADCV1
GADCV2
Mémoires SEUV2
CKGEN
BGV2b
1950µm
1950µm
PROTO65V2 ( début 2016)
  Run TSMC 65nm mini@sic via CERN
  Cell. digitales CERN
GADCV1
GADCV2
Mémoires SEUV2
CKGEN
BGV2BIS

## Slide 7: plan
Contexte
  RD53
    Objectif
    Structure
IP Block
  Chip
    PROTO65V1
    PROTO65V2
  Description Blocks
Irradiation
  Banc de test
  Résultats
  Model Irradiation
Perspectives

## Slide 8: GADC
General ADC: monitoring, courant de fuite, T°C, références, …
Parameter | Value
Supply voltage | 1.2 V (±10%)
Temperature range | -40 °C to +60 °C
Architecture | SAR
Conversion clock | 312 kHz (40 MHz CLK/128)
Resolution | 12 bit
Input range | 0 to 1 V (LSB = 244 µV)
Integral Non Linearity (INL) | ± 1 LSB
Differential Non Linearity (DNL) | ± 0.5 LSB
Capacitor | MIMCAP
Power | < 1mW (depends on frequency)
Trimming | Yes (6 LSB)
Status (end of December 2015) | Second prototype designed
TID | 500 MRad
Designer (Email) | menouni@cppm.in2p3.fr awang@cppm.in2p3.fr renaud.gaglione@lapp.in2p3.fr

## Slide 9: Référence de tension
Parameter | Value
Supply voltage | Typ 1.2 V (±10%)
Temperature range | -40 °C to +60 °C
Active element | V1: BJT_PNP10 V2:PMOS (DTMOS)
Bandgap voltage output | 400 mV – 600 mV – 800 mV
Temperature coefficient | 400 ppm/°C max
Noise | 20 μV RMS max
Max variation (PVT, mismatch) | < 4 mV
Power supply rejection | TBD
Consumption | 500 µW ( main stage)
Startup circuit | Yes
Trimming | Yes (??)
Max variation (1GRad, 1016 n/cm2) | <4mV
Status (end 2015) | 2nd prototype under design
Designer (Email) | menouni@cppm.in2p3.fr
M2
M3
M1
RA1
R1
RA2
RB1
RB2
R3
D2
D1 =M*D2
VOUT
N1
N2
N3
N4

## Slide 10: SEU
Parameter | Value
Column multiplexed | 7
Column 1 | Triple cell
Column 2 | Column 1 (W/L min)
Column 3 | DICE (guard ring)
Column 4 | Interleaved DICE
Column 5 | Delay (5ns +/- 1ns)
Column 6 | Hamming Code
Status (end 2015) | 2nd prototype under design
Designer (Email) | fougeron@cppm.in2p3.fr

## Slide 11: plan
Contexte
  RD53
    Objectif
    Structure
IP Block
  Chip
    PROTO65V1
    PROTO65V2
  Description Blocks
Irradiation
  Banc de test
  Résultats
  Model Irradiation
Perspectives

## Slide 12: Banc de test (1/2)
Carte Beagleone associée à un FPGA
  Interface Ethernet
  Programmation flexible
  Séquences de tests
    FPGA (EP3C16Q240XXN)
Fonctionnalités:
  40 voies digitales (TTL/LVDS)
    40 TTL
    30 LVDS
  4 voies analogiques
    4 DAC 16 bits
    ADC 14 bits
      4 voies
      3 gains
  Monitoring alimentations, température
  Compatible Irradiations (Source rayon X 10KeV, protons (PS CERN))
carte fille échantillon
TOP
BOTTOM
ADCout vs Gain

## Slide 13: Banc de test (2/2)
Banc de test transistors
  Interface LabView
  Séquences « ESD Safe »
  Extraction Ion, Ioff, Vth, Gm
  Compatible Irradiation Source X 10keV , proton (PS CERN)
échantillons
myPDB3AC_CDM
NVDD
VSS
Ngate1
Nsource1
d012
W=120n
l=60n
W=480n
l=60n
d024
W=500n
l=300n
dz50
nch
nch
nch_na
NLVT
NHVT
dh020
W=1u
l=60n
d1u
nch
SVT
SVT
SVT
In1
In2
In3
Out1
Out2
In4
In10
In1
Out1
2636A-CHB
Vdrain control
2636A-CHA
Vgate control
ESD protections controlled by a NI6501 card
Fixed to VSS
Example schematic for NMOS devices
switches matrix
Test basse T°C
  Dose rate : 2.5 kRad /s
  Total dose: 1GRad
  ~1 semaine
Setup source X

## Slide 14: Profil Irrad (PROTON PS – CERN)
Faisceau protons 24GeV ligne PS
Dose Totale:
  800MRad
  ~ 2 mois
Dose rate :
  400kRad/heure
Arrêts faisceau (annealing)
  Mesures intermédiaires
  Réglage des installations
Real Dose (MRad)
Date Time
TID(MRad)
Setup proton PS CERN

## Slide 15: plan
Contexte
  RD53
    Objectif
    Structure
IP Block
  Chip
    PROTO65V1
    PROTO65V2
  Description Blocks
Irradiation
  Banc de test
  Résultats
  Model Irradiation
Perspectives

## Slide 16: GADC
Tension ref: 0.9V
LSB = 220 µV
The Global Non linearity :
  INL =+/- 4 LSB
Peak to peak noise < +/- 1 LSB
Trimming compensation
  LSB DAC 6bits (pas d’ effet sur le MSB)
    Trim = 111111 INL = 10 LSB
    Trim = 000000 INL = 5 LSB
    Trim = 010110 INL = 2 LSB
Irrad (proton PS CERN):
  0-109 MRad
    Offset < 10 LSB
  500 MRad
    Offset élevé
  630 MRad
    Plus de réponse
Trim = 010110
INL après compensation
INL avant compensation
Test laboratoire
Linéarité Pre-Rad
Linéarité 109 MRad
Linéarité 500 MRad
Test Irradiation

## Slide 17: BandGap
Irradiation PROTON PS
  BG version Bipolaire
    0 – 100MRad: Offset ~ 70mV
    200 – 600MRad: Offset ~20mV
  BG version DTMOS
    Déviation linéaire
    Annealing pdt coupure faisceau significative
    0-630 MRad: Offset ~ 150mV
VoutBG vs dose

## Slide 18: Diodes BandGap
1µA
BJT
  Ibias=20µA
    0-109MRad: Offset ~50mV
    200 – 630MRad Offset ~70mV
  Offset équivalent au BandGap
  Prochaine version Ibias
DTMOS
  W/L=20µ/1µ (BandGap)
  Ibias=1µA : Offset=45mV
  Offset BandGap
    2nd effet possible lié à la polarisation

## Slide 19: SEU
Comparaisons :
  TRL vs TRL délai : gain 1.5
  Latch DFF vs Hamming code : gain 12
    Moins intéressant que la TRL
    Possible optimum bits Data / bits de parité
Architecture | device | surface | Error rate Nb err / spill |  | 
Delai |  |  | 0 -> 1 | 1 -> 0 | All
 | DFF for shift register | 14.4µm² | 5.6 | 2.9 | 4.2
 | TRL for configuration | 40µm² | 0.082 | 0.04 | 0.06
 | TRL + delai | 54µm² | 0.064 | 0.015 | 0.04
Hamming code | DFF for shift register | 14.4µm² | 6.07 | 1.72 | 3.89
 | TRL for configuration | 40µm² | 0.06 | 0.015 | 0.037
 | Hamming code 8b4b | 50µm² | 0.467 | 0.185 | 0.326

## Slide 20: Transistors
Transistors (≠ W/L) testés en rayon X et en protons
Annealing: température ambiante + 7 jours à 100°C
  NMOS:
    IOFF 2 ordres de grandeur (120n/60n)
    ION <50% après annealing
  PMOS:
    120n/60n, 240n/60n ION 100%
    ION ~80% après annealing
PMOS 120/60n vs dose
PMOS Ion vs dose
-100
 |  | Résultats irrad. 20°C |  | Résultats irrad. -15°C |  | Techno.B résultats irrad. -15°C | 
shift |  | ION | VTH | ION | VTH | ION | VTH
NMOS | 120/60 | -70% | 0.35V | -65% | 0.33V | -52% | 0.08V
 | 480/60 | -70% | 0.35V | -48% | 0.18V | -50% | 0.18V
PMOS | 120/60 | -100% | - | -60% | 0V | -52% | 0.08V
 | 480/60 | -88% | 0.05V | -52% | 0.023V | -63% | 0.06V

## Slide 21: Model Irradiation
Modification des models BSIM4 des transistors
  NMOS: (variation du seuil, mobilité)
    dvthn vthn_prerad-vthn_rad
    Kµ0n µ0_rad/µ0_prerad
  PMOS: (mobilité)
    Kµ0p µ0_rad/µ0_prerad
  Chaque paramêtre est fonction du W/L du device
  Manque encore des données (basse température, valeur petit W/grand L,…)
  Création d’un corner supplémentaire 200 et 500MRad disponible pour la collaboration
INVD0 | Time period (ns) |  |  |  |  | Frequency (MHz) |  |  |  | 
Nb cell | Pre-Rad | 200Mrad | % dev. | 500MRad | %dev. | Pre-Rad | 200Mrad | % dev. | 500MRad | %dev.
1025 | 20.46 | 38.5 | 88.17 | 352 | X16 | 48.87 | 25.97 | -46.85 | 2.84 | -94.2
2051 | 40.95 | 77.05 | 88.15 | 704 | X16 | 24.42 | 12.97 | -46.88 | 1.42 | -94.2
3025 | 60.32 | 113.49 | 88.12 | 1037 | X16 | 16.57 | 8.81 | -46.83 | 0.96 | -94.2
Simulation extracted corner 200-8500MRad (NIKHEF)
mesures

## Slide 22: Retour d’expérience
Observation:
  Pistes corrodées, bonding déconnectés ou en cc
Causes probables:
  traces d’Al(OH)3 (hydroxyde d’aluminium ≡ acide) produit par une réaction corrosive avec le chlore comme catalyseur,
  Ambiance humide,
  Pas de protection.
Remède possible:
  Protection des pistes (vernis épargne)
  Changement de support polymide remplace le FR4
    Résistance à la température (X2), prix plus élevés (X4)
  Glob Top sur la puce
    Contraintes thermiques, matériaux Rad-Hard….
PCB GADC
PCB BanGap’s 800MRad
PCB BanGap’s pré-Rad

## Slide 23: Perspectives
2016: réception du chip PROTO65V2
  Mise au point de la carte mère « BeagleBon » quasi-finalisée
    Séquence de tests, linéarité ADC, DAC,…
  Câblage en cours
    PCB « Rad-Hard » (sans halogen)
    Test GADC
      Layout DAC limitant les capacités parasites
    Test BandGap
      Polarisation interne, amélioration de la stabilité
    Test SEU
      Structure DICE, incidence de la structure interdigitée
  Test en irradiation (PROTON PS)
    SEU normalement en juillet
    GADC, BandGap à l’automne
  Possibles conceptions capteur de température, dosimètre
            MERCI DE VOTRE ATTENTION

## Slide 24: Backup
NMOS: évolution du courant ION
  -70% 240n/60n
  annealing 7j à 100° Ion -40-50%, Vth <200mV, reverse annealing W=120n
T = -15°C
T=100°C
T = 25°C
irradiation NMOS (ION)
annealing NMOS (ION)

## Slide 25: Backup
PMOS: évolution du courant ION
  -100% W=120n et 240n, annealing 7j à 100°-80-70%
    Reverse annealing observé, Vth Gm quasi OK (-30%)
T = -15°C
T=100°C
T = 25°C
Annealing PMOS (ION)
irradiation PMOS (ION)