## Slide 1: Les miroirs de demain
Gianpietro Cagnoli
gianpietro.cagnoli@univ-lyon1.fr

## Slide 2
Les verres ont permis la détection des Ondes Gravitationnelles

## Slide 3: Bruits des détecteurs actuels
Améliorations marquantes par rapport à la génération 1
  Les verres ont remplacé l’acier dans les suspentes
  Nouveaux matériaux et dépôts plus précis

## Slide 4: La silice fondue
La propriété plus remarquable
  Dans la bande acoustique et à température ambiante le bruit thermique est ultra-faible, plus faible du bruit dans un cristal
  Même si la structure d’un verre est pleine des défauts
  … le secret de la silice est dans la bande de fréquence … au delà du GHz le bruit est très fort

## Slide 5: Bruit et vibrations
Sondé par les spectroscopies Raman et Brillouin
Ces vibrations sont utiles pour comprendre la structure
Ces transitions sont à l’origine du bruit thermique
Two Level Systems - TLS

## Slide 6: Les relaxations dans les verres
Déplacement d’un atome selon une direction
Que des relaxations génèrent du bruit
La structure désordonnée de la silice

## Slide 7: Est-ce que il y a un modèle pour le bruit thermique?
Oui, grâce au théorème de Fluctuation-Dissipation
fréquence
energie
kT
No FROTTEMENT  NO BRUIT
FROTTEMENT et BRUIT
Expression Générale du Bruit Thermique
Perte Mécanique

## Slide 8: Le bruit des couches

## Slide 9: Un exemple: Einstein Telescope
1E-18
1E-19
1E-20
1E-21
1E-22
aLIGO
ET-HF
ET-LF
Mirrors
(Coatings)
2.8
8.2
  Bilan de réduction du bruit thermique:
  ET-HF: 2.8 = 1.7∙ 2.7
  ET-LF: 8.2 = 30 ∙ 1.7 ∙ 0.8

## Slide 10: La perte d’énergie mécanique dans les verres
L’échelle temporelle de la dissipation
  Relaxation trop rapide
  Relaxation trop lente
  Relaxation qui dissipe le plus

## Slide 11: Les pertes dans la silice
V
D/2
-D/2
La distribution des barrières d’énergie est exponentielle dans la silice fondue

## Slide 12: Les pertes dans les autre verres
  coating SiO2 900 °C
  bulk SiO2
  coating SiO2 500 °C
Données fournies par M. Granata, LMA
  Ta2O5-TiO2 500 °C
  Ta2O5 500 °C

## Slide 13: Les pertes dans les autre verres
  Ta2O5-ZrO2 700 °C
  Nb2O5-TiO2 400 °C
  coating SiO2 900 °C
  bulk SiO2
  coating SiO2 500 °C
  Ta2O5-TiO2 500 °C
  Ta2O5 500 °C
  Nb2O5 500 °C
  Si3N4 900 °C
  MgF2 as dep.
  AlF3 as dep.
  cryogenic?
Données fournies par M. Granata, LMA

## Slide 14: Si on basse la température
Entre 300 K et 10 K
  Dans la silice tout le bruit gigantesque qui à température 300 K il était au-delà du GHZ, à 10 K se retrouve tout dans la bande acoustique
Des pistes pour modifier la population de TLS
  Verres ultrastables avec un nombre de coordination élevé aSi, Si3N4
  Verres silicates à haute indice
  Contrôle de la cristallisation pour certain amorphes
  Mélange des oxydes
  Nano-couches
On utilise des cristaux
  Saphir pour substrats et suspentes

## Slide 15: La proposition pour l’ IDEX LYON
Objectives
  Réduction de l’absorption à 10 ppm/cm
  Production de lingots de 450mm sans bulles
Pulling steps by kyropoulos technique
Kyropoulos machine
RSA
K.LEBBOU - ILM
K.LEBBOU - ILM

## Slide 17: Une task-force pour les matériaux
Soprano
  Valérie Martinez
  Beatrice Ruta
  Gianpietro Cagnoli
Luminescence
  Kheirreddine Lebbou
Mat. et Nanostr. Ph.
  Antonio Pereira
Nano Mat. et Energie
  Valentina Giordano
Modélisation MC et Int.
  David Rodney

## Slide 18: Équipe Soprano et LMA: corrélation pertes -structure
D2 line is strongly correlated to the internal friction
D1 moves in the opposite direction
Density decreases starting from
The annealing reduces the metastable states separated by energy barriers of 0.4-0.5 eV (the activation energy for 3-member rings is 0.43 eV) while it increases those at lower energy like 0.1-0.2 eV (the activation energy for 4-member rings is 0.14 eV)
Produit par IBS A
Produit par IBS B
Fused silica
Evolution during annealing at 500°C

## Slide 20: Équipe Modélisation MC et Int. Simulation des amorphes

## Slide 21
Des amorphes ultrastables et les substrats en saphir nous mèneront vers l’Astronomie Gravitationnelle