## Slide 1: Mesures des disques 200 mm P. Karst 1ier Mars 2019

## Slide 2: Setup mesure avec stylet (contact)
Déformation estimée au contact < 5 µm
Précision de mesure de la machine < 5 µm
Contribution :
Fabrice Gallo

## Slide 3: Mesure Stylet Disque Opaque Horizontal

## Slide 4: Mesure Stylet Disque Opaque Vertical

## Slide 5
Mesure Stylet Disque Poli face down Horizontal

## Slide 6
Mesure Stylet Disque Poli face up Horizontal

## Slide 7: Setup Mesure Optique
Saphire poli posé sur trois plots centraux
Crayon optique Stil
Précision de mesure de la machine < 2 µm en profondeur de champs
Contributions :
Eric Vigeolas
Mathieu Niclas
Stephan Beurthey

## Slide 8: Mesure Crayon Stil : face down
Planéité = 51 µm

## Slide 9: Mesure Crayon Stil : face up
Planéité = 74 µm

## Slide 10
Planéité = 51 µm
Planéité = 53 µm

## Slide 11
Mesure au scanner

## Slide 12: Mesure au scanner
Précision de mesure de la machine < 7 µm en profondeur de champs

## Slide 13: Further Work
Refaire les mesures au STIL dans l’outillage support pour comparer avec les mêmes conditions limites.