## Slide 1: Utilisation des Faisceaux d’Ions pour la Caractérisation de Détecteurs
Stéphanie SORIEUL
Responsable Opérationnelle de la plateforme AIFIRA
CENBG/CNRS-IN2P3/U. Bordeaux
sorieul@cenbg.in2p3.fr
J. Jouve
J. Jouve

## Slide 2: SOMMAIRE

## Slide 3: L’analyse par faisceaux d’ions
Interactions proches avec le noyau & son cortège électronique
Composition élémentaire
Distribution spatiale des éléments
Diffusion élastique
Émission de photons
Réactions nucléaires
Perte en énergie des ions
Gal et al. (2011) NIMB 269, 2322

## Slide 4: L’analyse par faisceaux d’ions
Polyvalentes
Combinables  Analyse élémentaire complète & isotopique (légers)
Perte en énergie  Concentration en profondeur & densité
Balayage & rotation  Imagerie 2D & 3D
Performances
Résolution imagerie qq 100 nm
Résolution profondeur ~ nm
Sensibilité ~ ppm
Spécificités
Analyse de surface (~ 100 µm)
Non destructif
Échantillons solides

## Slide 5: Moyens Techniques – Plateforme AIFIRA
F.Mesples-Carrere
AIFIRA : Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine
Accélérateur électrostatique : 0,5 – 3,5 MeV; 1H+, 2H+, 4He+
5 lignes de faisceaux  analyses, imagerie, caractérisation/étalonnage de détecteurs & irradiations neutrons monoénergétiques & gamma
F.Mesples-Carrere
F.Mesples-Carrere
J. Jouve
J. Jouve

## Slide 6: Moyens Techniques – Plateforme AIFIRA
Types de détecteurs
Particules chargées
PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon)  SiO2, 12 – 14 keV (5 MeV)
Photons
- RX : Si(Li) ou SDD (Silicon Drift Detector)
Si, 130 – 160 eV (5,9 keV)
- g : HPGe  Ge, 300 eV (5,9 keV)
Électrons secondaires
Scintillateur YAG + photomultiplicateur
Électrons secondaires
Particules chargées
Photons X

## Slide 7: Caractérisation de Cellules Photovoltaiques par RBS
RBS : Diffusion des ions par les noyaux
ER = KEion – S(E)x
A. Henriques et al. NIMA 969 (2020) 163941
Proportionnel au noyau rencontré
 Composition élémentaire
Perte d’énergie en fonction
de la distance parcourue par l’ion rétrodiffusé  Profil de concentration
3 type de photocellules
GaInP/GaAs/Ge (m), substrat Ge
Si3N4/Ag (m), substrat Si
Si3N4/Ag (p), substrat Si
XS156B3-200R
TJSolar Cell 3G30C - advanced
NECTAR R&D
B. Jurado, A. Henriques, D. Denis-Petit,
B. Thomas, T. Chiron – CENBG

## Slide 8: Caractérisation de Cellules Photovoltaiques par RBS
SURFACE
SUBSTRAT
Info obtenues :
Composition
Épaisseur
Intermixing
Oxydation

## Slide 9: Caractérisation d'un DSSSD
8,1 keV
WiSArD
B. Blank, F. Cresto, M. Pomorski
– CENBG
DSSSD : Double-Sided Silicon Strip Detector
85 mm
35 mm
Caractérisation
Faisceau He+ de basse énergie
Faible flux (~ 100 ions/s)
Mesure en différents points (homogénéité)
Rotation

## Slide 10: Caractérisation d'un DSSSD
Infos obtenues :
Couche morte : épaisseur moyenne entre 55 nm (bord) et 61 nm (au centre)
Résolution : entre 3, 8 keV et 5,6 kev
s

## Slide 11
Merci de votre attention
Stéphanie SORIEUL
Responsable Opérationnelle de la plateforme AIFIRA
CENBG/CNRS-IN2P3/U. Bordeaux
sorieul@cenbg.in2p3.fr

## Slide 12: Timeline de l’analyse par faisceaux d’ions
Source : http://pcracine.free.fr
Source : www.ortec-online.com
Source : www.4pi.com
Source : https://commons.wikimedia.org
Source : irb.hr/eng