## Slide 1: Fabrication Additive
Journées Techniques Détecteurs IN2P3
De la conception à l'intégration
Les 31 mai & 1 juin 2021 à l’IJClab
https://indico.in2p3.fr/event/22321/overview
FA
métal

## Slide 2: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 3: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 4: Fabrication Additive
FA
métal
Introduction
Principe de la FA
Conception 3D
Conversion en fichier numérique
Fabrication par empilement de couches
Post traitement
Procédés et acronymes en FA (polymères et métaux)
FDM Dépôt de fil en fusion (polymères thermoplastiques)
SLM Fusion par un laser sur un lit de poudre (sous gaz neutre et à l’ambiante)
EBM Fusion par un faisceau d’électrons sur un lit de poudre (sous vide et à 800°)
DED Projection de matière en fusion (à l’air libre ou sous gaz neutre)

## Slide 5: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 6: Fabrication Additive
FA
métal
Boitier carte ABS pour Eusoballon
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
Transport capteurs CMOS
MIMOSIS-1
IPHC de Strasbourg
Supports de cartes pour Belle2
Pièces en ABS
Large Synoptic Survey Telescope
Support d’Hologrammes et de filtres pour LSST
Pièces en ABS

## Slide 7: Fabrication Additive
FA
métal
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
https://rfacnrs.fr/thematiques/scintillateur-par-impression-3d/
Lien vers page dédiée à la fabrication additive de scintillateurs :
Slide extrait de la présentation d’Andrey Boyarintsev - Colloque France-Ukraine le 20 Octobre 2020.

## Slide 8: Fabrication Additive
FA
métal
F. Wicek pour ATLAS-ITk (pixels)
Pièces ABS
Présentation
Aurélien Blot
17h10 le 07 juin 2021
Cathode pour Dune
Peek-Carbone
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
Pièces ABS de maintien du démonstrateur
HGTD ATLAS
Présentation
Philippe Rosier
16h50 le 07 juin 2021
THIDOS une application médicale
Tungstène et ABS

## Slide 9: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 10: Fabrication Additive
FA
métal
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
Tungstène pur – SLM – 445€
Inox 316L – SLM – 222€
Cellule laser plasma
pièces martyres
IT mesuré ≈ 100µm – Fichiers pas de plans
Support de miroir + récupérateur de faisceau
Concaténation des deux fonctions
316L – SLM - 121€/15 jours (306€/5 jours)
Énergie laser CO2 continu 10W
Sélectionner un type de conformère

## Slide 11: Fabrication Additive
FA
métal
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
Cilex/Apollon
Etalon ensembles pyroélectriques
Sous radiation CLIO
Pièces ABS

## Slide 12: Fabrication Additive
FA
métal
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
Beam Position Monitor
Re-conception complète, itérations (optimisation topologique, modeleur 3D, éléments finis), réalisation BPM par FA.
Temps de conception, de fabrication et coût financier fortement diminués / moyens conventionnels. Géométrie plus proche des calculs de simulations.
A. Moutardier N. Delerue
Banc de test pour comparaison de 3 BPM
Comparaison des 3 BPM
Comportement similaire
Bonne résolution
(moins de 0.25 au centre)
Mesures de dégazage du BPM en FA
Aucune pollution particulière
Taux de dégazage du BPM :
6.10-11 mbar.l.s-1.cm-2
(Equivalent au taux de dégazage d’un inox standard)
F. Letellier, B. Mercier, É. Mistretta
Montage de mesure du taux de dégazage du BPM
Montage des trois BPM sur PHIL
M. Alves, A. Gonnin, D. Grasset, O. Vitez
Comportement similaire des
3 BPM sur l’accélérateur PHIL
E.Toffin, D. Auguste, R Dorkel, F. Gauthier, E. Guerard
2 BPM spare ThomX
304L - SLM - 8 215€ - 121h
BPM prototype
2 BPM spare ThomX
BPM prototype
304L - SLM - 2730€ - 36h

## Slide 13: Fabrication Additive
FA
métal
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
Guide HF
Tests et mesures préliminaires
Guides HF - SLM - Aluminium
Mesures VNA – Pas de différence significative
Guide HF standard
Guide HF FA
AlSi10Mg - SLM - 1250€
Conception : A. Gonnin
Suivie sous traitant : E. Toffin
Mesures : E. Toffin, N. Delerue
Guide HF 34.04 x 72.14 - 3 GHz
Circuit de refroidissement intégré
L’état de surface est-il un problème ?
Dépôt de cuivre ou d’argent (15 microns) ?

## Slide 14: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 15: Fabrication Additive
FA
métal
Etats de surfaces … médiocres ou différents ? … problème ou pas ?
  SLM Ra ≈ 6μm / EBM Ra ≈ 10μm / DED Ra ≈ 6μm
  Ra pas nécessairement le bon paramètre
Post-traitements
  Reprise d’usinage
  Chimique, thermique ... hip ou pas hip … tribofinition … dépôt de matière …
Densité … comparaison / densité théorique … porosités ouverte, fermée …
  Méthode d’Archimède
  Analyses d’images … confocal, MEB…
  Pycnomètrie He
  Intrusion de mercure
Matériaux ! … qualifications nécessaires
  Procédés, stratégies de fabrications … structures et comportements différents … même composition
FA métal, états de surfaces, densités…
Penser autrement !!

## Slide 16: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 17: Fabrication Additive
FA
métal
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Création du Réseau Fabrication Additive RFA Mars 2020
Suite à des constats du projet 3D Métal de l’IN2P3
À ce jour 240 inscris - 40 % chercheurs 60 % ITA - 7 instituts - 80% CNRS
Nombreuse activités de R&D dans les labos, les écoles, les universités, les 10 instituts du CNRS….
Résultats d’ excellences avancées souvent majeurs
Equipements équivalents et nombreux communautés qui ne se connaissent pas ou peu
Problématiques très différentes nombreux pts communs /technologies /difficultés rencontrés
Un des objectifs favoriser les échanges liste de diffusion liste-rfa@services.cnrs.fr
Mise à disposition d’informations site web https://rfacnrs.fr/

## Slide 18: Fabrication Additive
FA
métal
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Création du GT FA & Techniques Innovantes Mars 2021
Fédérer et développer la FA pôles, départements, groupes ou plateformes de l’IJCLab.
Pérenniser R&D sur la FA commencées en 2017 à l’IPNO au LAL et au CSNSM.
Composition actuelle du GT FA&TI : 17 agents issus des pôles ingénierie et accélérateurs
Pour contacter le GT FATI : fati@ijclab.in2p3.fr
Site WEB du GT FATI : https://wpingenierie.ijclab.in2p3.fr/fati/
Le GT ne peut pas deviner ce dont ont besoin les pôles et les équipes !
Les équipes et les pôles ne savent pas ce que la FA & les TI peuvent leurs apporter !!
Interaction avec les équipes et les pôles scientifiques et techniques

## Slide 19: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 20: Fabrication Additive
FA
métal
La FA ? nous n’en somme qu’au début !! difficile à anticiper.
Technologie de rupture.
Normaliser, Uniformiser, Simplifier, Délocaliser Spécifier, Personnaliser, Complexifier, Relocaliser.
Son développement, son déploiement sont inéluctables…
simple affaire de temps.
Le question ? n’est plus …. si ! mais quand ?
Penser autrement facile à dire …… plus difficile à faire !!
Conclusion

## Slide 21: Fabrication Additive
FA
métal
Ne remplace pas mais ajoute.
Systématiquement anticiper et maîtriser les risques ? Si oui
ce n’est pas une vrai évolution, révolution…
Effort scientifique et coopération transdisciplinaire
pas une option …une nécessité !
Entrer dans les technologies du futur besoins d’investissements.
Conclusion

## Slide 22: Fabrication Additive
Introduction
FA appliquée aux détecteurs
Des polymères au W
FA appliquée aux accélérateurs
Des polymères au 316L
FA métal, états de surfaces, densités…
Le réseau RFA, le Groupe Transverse FA&TI
Conclusion
À vos agendas !
FA
métal

## Slide 23: Fabrication Additive
AEFA 2021
Conférences en ligne
Les 08, 09 et 10 juin
https://aefa2021.site.digitevent.com/fr/page/aefa-2021/
Assises Européennes de la Fabrication Additive
FA
métal
À vos agendas !

## Slide 24: Fabrication Additive
Fabrication Additive
appliquée à la physique des deux infinies
Lundi 7 juin 2021 à l’IJClab
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7055/overview
FA
métal
À vos agendas !

## Slide 25: Fabrication Additive
FA
métal
Merci de votre attention !