## Slide 1
ITK-BONDING
Service électronique
Pascal CORONA
Brigitte DELAMOUR
Julien CORIDIAN
Marc DHELLOT

## Slide 2
ITK-BONDING
Equipements nécessaires
Machine à Bonder
Support Aspirant Quad-Module
Testeur de tenue des fils
Microscope
Bain Ultrason
Pen Plasma

## Slide 3: Quad-Module
Quad-Module

## Slide 4
Quad-Modules Version V2
Séquence de câblage d’un FrontEnd (167 Fils) = ¼ du bonding global (669 Fils)
Un Ordre de bonding doit être respecté, Alimentations, signaux, puis Hv
Le bonding s’éffectue par Ultrason avec du fil aluminium de 25um
Programmation

## Slide 5: Etapes Bonding Quad_Module
Nettoyage Quad-Module avant bonding.
Visualisation Quad-Module avant bonding.
Tests Bonding sur échantillons.
Positionnement Quad-Module sur plateau de la machine à bonder.
Sélection du programme en fonction de la rotation ou d’un décentrage du Flex / FrontEnd.
Vérification, ajustement du positionnement de chaque fil.
Démarrage automatique du Bonding.
Examen, reprise éventuelle du Bonding.
Visualisation au microscope du Bonding.
Test en tenue des fils et transfert des datas dans une base de données.
Mise sous couvercle du boitier du Quad-module.

## Slide 6
Quad-Modules Version V2
Problèmes rencontrés lors du Bonding des Quad-Modules
1) Décentrage de l’axe Y du Flex/ QuadModule =>
- longueur de fils différente
- hauteur de boucles différente
- Décentrage y > changement
de paramètres de boucle
2) Rotation ou Décentrage de l’axe x du Flex/ Quad-Module =>
-Réajustement du positionnement des fils.
- Rotation > 100um => Impossibilité de bonder
Choisir une autre programmation
Remarque :
Tolérance de Décentrage de l’axe des Y, plus grande que l’axe X
Quad module
Rotation Max = 100um
Flex
x
Quad module
Flex
Décentrage Max = 200um
y

## Slide 7
22 références pour un positionnement ’’ automatique’’ des fils, avec leurs paramètres par les fonctions Adjust et Normalize.
Nous mettons 45 minutes depuis l’étape du test bonding jusqu’au repositionnement des fils.
Quad-Modules Version V2

## Slide 8
Problèmes rencontrés lors du Bonding des Quad-Modules
  Exemple lors d’un décentrage sur l’axe des X
  Flex et FrontEnd correctement positionnés Décentrage Flex et FrontEnd
2.Défaut de l’état de surface Flex et FrontEnd, dépôt de colle, oxydation, pads rayés = mauvaise tenue des fils
Quad-Modules Version V2
8
Dépôt de colle
Pad rayé

## Slide 9
Nous avons bondé en automatique deux Quad-Modules
669 Fils bondés par Quad-Module en quinze minutes
Image d’un FrontEnd bondé (167 Fils) =1/4 du Quad-Module
Quad-Modules Version V2

## Slide 10
Quad-Modules Version V2
Forme de boucles Objectifs à atteindre
La hauteur de boucle maximum = 353µm . Hauteur Max spécifiée = 800uM
Longueur des fils d’alimentations = 2,4mm Longueur Max spécifiée =3mm.
Longueur des fils de signaux = 3mm Longueur Max = 5mm.
5 Fils Hv semi-enterrés
HV

## Slide 11
Test en tenue Quad-Modue
  Test obtenu Test spécifié
  - Min = 3,7Gram - Min = 5 Gram
  - Moyen = 5,6 Gram - Moyen = 8 Gram
  - Max = 7,1Gram - Stdev = 1,2 gram
  - Stdev = 1 Gram
Quad-Modules Version V2
Flex
FrontEnd
Emplacement rupture du fil

## Slide 12: Bonding Single_chip RD53A
Difficultés rencontrées
Respecter un espace suffisant entre les hauteurs de boucles qui se chevauchent
Nous rencontrons une difficulté d’un positionnement précis de la puce au moment du collage =>
  Longueur de fils différente =>
  Hauteur de boucles différente =>
  Vérifier et éventuellement changer les paramètres de boucles
jeu
positionnement
Puce

## Slide 13: Bonding Single_chip
Nous avons bondé trois singles chips
Les tests en tenue des fils respectent les spécifications demandées
    Test obtenu Spécifications Demandées
    Min = 9,4Gram - Min = 5 Gram
    Moyen = 11,4gram - Moyen = 8 Gram
    Max = 13,2gram - Stdev = 1,2 gram
    Stdev = 1,2 gram
Test électrique effectué : des données provenant de la puce ont pu être observées

## Slide 14
Quad-Modules Version V2
Test en tenue des fils, 8 fils par Quad-Module
Risque de détérioration des fils bondés lors de la manipulation avec joystick
Problèmes rencontrés lors du Bonding des Quad-Modules

## Slide 15
Conclusion
Single-chip RD53A
      Nous avons bondé en automatique trois singles chips.
      Des données provenant de la puce ont pu être observées.
      Nous obtenons de bons résultats en tenue
      Le processus de câblage automatique est prêt pour le lancement de la série.
Quad-Module
  L’ensemble des étapes à la préparation du bonding nous prend 30 minutes
  Nous avons bondé des quad-modules en automatique, en 15 minutes.
  La version v3 devrait apporter des améliorations sur l’état de surface du Flex ainsi que les pads des FrontEnds.
  Nous estimons aujourd’hui pouvoir bonder deux à trois Quad-Modules par jour.
Production de 1000 Quad-Modules
  Besoin d’une maintenance de proximité