## Slide 1
* audrey.hertz@cea.fr
NEEDS2020 Projet RESPIR
RElation Structures-Propriétés vis-à-vis de l’Immobilisation des Radionucléides dans des échangeurs silicates microporeux
T. Milcent, B-T. Vien Ngoc, Y. Barré, A. Hertz* CEA ISEC - Marcoule
A. Geneste, B. Prelot ICGM UMR5253 - Montpellier
M. Huve, C. Renard, M. Rivenet UCCS UMR8181 - Lille
Colloque NEEDS
Environnement et mécanismes de transferts des radionucléides
Clermont-Ferrand - 23 au 25 mai 2022

## Slide 2: Contexte de l’étude Décontamination d’effluents radioactifs issus de l’industrie nucléaire ou de situations accidentelles
Principaux radionucléides à extraire : 137Cs et 90Sr  Radiotoxicité (Emissions β-γ ; t1/2 ≈ 30 ans)
Effluents salins typiques : pH = 7-9 ; 10-100g/L Na+ ; avec ~50mg/L Ca2+ (Ions compétiteurs pour la sorption de Cs+ et Sr2+)
Sorbants efficaces pour la sorption du Sr2+ en colonne
Stabilité (Radio)chimique  Sorbant minéral
Echangeur ionique sélectif  Ex. Silicates microporeux
Cinétiques rapides  Taille et distribution des pores
De quoi va dépendre la rétention des radionucléides ?
Sélectivité du sorbant ?
Composition ?
Affinité pour le cation
Structure / Déformation de la maille?
Diffusion, déshydrations des cations
Développement d’un procédé de sorption en lit fixe
Compact et rapide, pour traitement sur site
 Developpement du meilleur sorbant ?
RElation Structures-Propriétés vis-à-vis de l’Immobilisation des Radionucléides
dans des échangeurs silicates microporeux
NEEDS2020 – Projet RESPIR

## Slide 3: Démarche mise en place Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
1 - Etude préliminaire des propriétés de sorption des échangeurs d’ions : Cs+ ; Sr2+ ; Ca2+
(Thèse T. MILCENT - Hors NEEDS)  Sélection de 3 matériaux pour RESPIR
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Synthèse de 3 lots d’échangeurs d’ions par voie hydrothermale
Caractérisations des échangeurs d’ions retenus (DRX/affinement Le Bail + MET(HR))
Cinétiques et isothermes de sorption en batch : Sr2+ ; Cs+ ; Ca2+
Titrage microcalorimétrique : suivi des échanges d’ions Sr2+/Na+ ; Cs+/Na+ ; Ca2+/Na+
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Préparation des échangeurs saturés en Sr2+ ou Cs+
Caractérisations des échangeurs d’ions saturés (DRX/Rietveld + MET(HR))
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Na+

## Slide 4: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
1 - Etude préliminaire sur la sélectivité des silicates  Sélection de 3 matériaux pour RESPIR
Cinétiques rapides : Nécessaire pour l’utilisation en colonne à forts débits (+ titrage microcalorimétrique)
Bonnes sélectivités : Nécessaire pour le traitement efficace des effluents (+ rétention des radionucléides (?))
Zéolithe
LTA au Na
Silicotitanate
CST au Na
Silicotitanate substitué au Nb Nb25-CST au Na
NaAlSiO4•2H2O
Na2Ti2O3(SiO4).2H2O
Na1.5(Ti1.5Nb0.5)O3(SiO4).2H2O
Sélectif de Sr Vs Na - ↘ avec Ca
Pas sélectif de Cs Vs Na
Sélectif de Sr et Cs Vs Na et Ca
mais faible capacité Q pour Cs
Sélectif de Sr et Cs Vs Na et Ca
Capacité de sorption Q de Cs ↗
[Ca] effluent modèle
[Ca] effluent modèle
[Ca] effluent modèle
[Sr] [Cs] effluent modèle
[Sr] [Cs] effluent modèle
[Sr] [Cs] effluent modèle
T. Milcent, A. Hertz, Y. Barre, A. Grandjean, Influence of the Nb content and microstructure of sitinakite-type crystalline silicotitanates (CSTs) on their Sr2+ and Cs+ sorption properties, Chemical Engineering Journal, 2021, 426, 131425

## Slide 5: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Synthèse de 3 lots d’échangeurs d’ions par voie hydrothermale
Caractérisations des échangeurs d’ions retenus
Exemple de la zéolithe LTA-Na
Matériau bien cristallisé et homogène
Particules cubiques de 0,5 à 1,5 μm
Groupe d’espace Fm-3c ; a =24,59253(44) Å
Affinement Rietveld impossible sur les 3 échangeurs
Analyse MET-EDS Na0.64Al0,91Si
Analyses élémentaires ICP + ATG
Na1.05H0.08Al1.13O2.26SiO2•2,25H2O
 CEC = 5.89 meq/g
DRX et affinement Le Bail

## Slide 6: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
Chart: Concentration à l'équilibre (mmol/L)
| 1.2490594431903688E-3 | 2.4830699774266367E-3 | 9.4808126410835206E-2 | 9.4958615500376223E-2 | 0.24612490594431904 | 0.25696012039127158 | 0.78705793829947335 | 1.1617757712565839 | 1.5267118133935287 | 1.5899172310007526 | 2.0022573363431153 | 2.7426636568848757 | 3.2332580887885625
Cs | 0.42314 | 0.52199 | 0.56433 | 0.61339 | 0.69299 | 0.73622 | 0.74654 | 0.78225 | 0.77981 | 0.79653 | 0.76749 | 0.79119 | 0.87133
Sr | 0.023088 | 0.11918 | 0.22295 | 0.68963 | 1.1581 | 1.4833 | 1.5556 | 1.5818 | 1.6782 | 1.6378 | 1.7183 | 1.648 | 1.6896
Ca | 1.4558 | 1.4268 | 1.524 | 1.5457 | 1.6923 | 1.649 | 1.7844 | 1.8714 | 2.0591 | 2.0059 | 1.9418 | 2.0181 | 1.9716
Chart: Concentration à l'équilibre (mmol/L)
| 9.0293453724604963E-5 | 2.5583145221971408E-4 | 3.0097817908201655E-4 | 4.2136945071482315E-4 | 2.9345372460496612E-3 | 0.20850263355906695 | 0.5410082768999247 | 1.2340105342362677 | 1.6042136945071483 | 1.8796087283671934 | 2.2972159518434911 | 3.6418359668924003
Cs | 0.016975 | 0.080698 | 0.16704 | 0.48451 | 0.73843 | 1.2347 | 1.3939 | 1.5905 | 1.6318 | 1.7788 | 1.8272 | 1.8487
Sr | 0.0225 | 0.11844 | 0.22411 | 0.68182 | 1.1558 | 1.4674 | 1.4345 | 1.4578 | 1.5697 | 1.566 | 1.5788 | 1.4622 | 1.4757
Ca | 1.2943 | 1.4706 | 1.4648 | 1.5994 | 1.7339 | 1.8838 | 1.7364 | 1.7765
Chart: Concentration à l'équilibre (mmol/L)
| 5.1166290443942816E-4 | 3.0097817908201654E-3 | 6.8773513920240784E-3 | 1.6854778028592927E-2 | 3.0775018811136191E-2 | 6.4484574868322042E-2 | 7.7200902934537241E-2 | 0.16155003762227238 | 0.25018811136192626 | 0.61474793077501866 | 0.96538750940556795 | 1.2347629796839728 | 1.5583145221971408 | 1.8818660647103085 | 2.6674191121143718 | 2.8878856282919489
Cs | 0.014636 | 0.069136 | 0.15087 | 0.40868 | 0.46652 | 0.62498 | 0.64891 | 0.85882 | 1.1456 | 1.2924 | 1.3961 | 1.3696 | 1.4056 | 1.5019 | 1.5741 | 1.5621
Sr | 0.023488 | 0.12073 | 0.23236 | 0.67673 | 1.148 | 1.8557 | 2.1983 | 2.3497 | 2.289 | 2.426 | 2.4658 | 2.5531 | 2.4311
Ca | 1.5478 | 1.5564 | 2.267 | 2.1861 | 2.3904 | 2.3916 | 2.5222 | 2.4467 | 2.4095 | 2.594 | 2.4951 | 2.3117
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Cinétiques et isothermes de sorption en batch : Sr2+ ; Cs+ ; Ca2+
Titrage microcalorimétrique : suivi des échanges d’ions Sr2+/Na+ ; Cs+/Na+ ; Ca2+/Na+
Zéolithe LTA au Na
Silicotitanate CST au Na
Silicotitanate Nb25-CST au Na
Na1.48H0.58Ti2.06O2,97(SiO4) ●2,1H20
CEC=6.63meq/g
Na1.79H0.08(Ti1.87Nb0.68)O2,73(SiO4) ●2.78H20
CEC=4.93meq/g
Na1.05H0.08Al1.13O2.26SiO2•2,25H2O
CEC=5.89 meq/g
85% de la CEC
25% de la CEC
51% de la CEC
12% de la CEC
61% de la CEC
28% de la CEC

## Slide 7: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Cinétiques et isothermes de sorption en batch : Sr2+ ; Cs+ ; Ca2+
Titrage microcalorimétrique : suivi des échanges d’ions Sr2+/Na+ ; Cs+/Na+ ; Ca2+/Na+
Analyses calorimétriques par ITC
H déterminé  Somme de 4 phénomènes
Comparaison 2 à 2
des échangeurs
et des cations

## Slide 8: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Cinétiques et isothermes de sorption en batch : Sr2+ ; Cs+ ; Ca2+
Titrage microcalorimétrique : suivi des échanges d’ions Sr2+/Na+ ; Cs+/Na+ ; Ca2+/Na+
Comparaison adsorption Sr, Cs, Ca sur la zéolithe LTA-Na
Ajustement des temps d’injection en fonction des cinétiques
Energies d’hydratation
Ca
Sr
Cs
Taux réel d’hydratation dans matériau ?
Echange d’ions
 Mécanisme de déshydratation/hydratation généralement prépondérant  Endothermique car besoin d’énergie pour la déshydratation
Ca  Endothermique
Déshydratation significative pour rentrer dans les micropores de la zéolithe
 Défavorable à la sorption du Ca Vs Sr
Cs  Exothermique
Déshydratation facilitée
Sorption de surface
Sr
 Affinité pour Sr Vs Na
 Compétition déshydratation et interactions fortes
Sites sélectifs difficiles d’accès
Sites plus accessibles

## Slide 9: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
2 - Etude de la sorption : Caractérisation de l’affinité du cation pour l’échangeur ionique
Cinétiques et isothermes de sorption en batch : Sr2+ ; Cs+ ; Ca2+
Titrage microcalorimétrique : suivi des échanges d’ions Sr2+/Na+ ; Cs+/Na+ ; Ca2+/Na+
Comparaison des interactions
Sr-Echangeur
Comparaison des interactions
Ca-Echangeur
Comparaison des interactions
Cs-Echangeur
Sites sélectifs (micropores)  Affinité Sr
Cout de la déshydratation important
Mais compensé par de fortes interactions
 Cout énergétique total faible
Sorption sur site de surface dans les CST :
Interaction ↘ avec taux de remplissage
 Cout énergétique total ↗
Cout de la déshydratation important pour Ca + Interactions faibles avec le solide
 Cout énergétique total ↗
Faible cout de la déshydratation
+ Interactions de surface + fortes dans les CST  affinité Cs ↗
 Cout énergétique total ↘
Mécanismes à affiner
 Relation entre sélectivité des sites de sorption et phénomènes de déshydratation et d’interaction cation/solide à creuser
Forte déshydratation pour rentrer dans les micropores
Physisorption de surface externe

## Slide 10: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Préparation des échangeurs saturés en Sr2+ ou Cs+
Caractérisations des échangeurs d’ions saturés
Préparation des échangeurs saturés en Sr2+
Ex. Zéolithe LTA-Sr
 Quantité approximative de Sr dans la zeolithe LTA saturée ~4,4 meq/g
+ Na résiduel ~0,9 meq/g  Analyses ICP + ATG à faire pour affiner
Na0.64Al0,91Si  Na0.07Sr0.54Al1,2Si
Ex. Zéolithe LTA-Na  LTA-Sr
Na1.05H0.08Al1.13O2.26SiO2  Na0.19Sr0.47Al1,13O2.26SiO2
Perte de Si par dissolution? ; Na résiduel dans LTA-Sr
Groupe d’espace Fm-3c
a = 24.57954(10) Å
Même structure que LTA-Na mais ↘ cristallinité
 intensités des pics
localisation cations et H2O
Rietveld impossible (problème de cristallinité)
Négligeable

## Slide 11: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Préparation des échangeurs saturés en Sr2+ ou Cs+
Caractérisations des échangeurs d’ions saturés
Tableau récapitulatif des caractéristiques
 | Formule brute ICP/ATG ou Isothermes | Composition moyenne MET-EDS | CEC meq/g | Na meq/g | Sr meq/g | Cs meq/g | Groupe d’espace | Paramètres de maille Å
LTA-Na | Na1.05H0.08Al1.13O2.26SiO2•2,25H2O | Na0.64Al0,91Si | 5,89 | 5,48 |  |  | Fm-3c | a =24,59253
LTA-Sr | Na0.19Sr0.47Al1,13O2.26SiO2•2,25H2O | Na0.07Sr0.54Al1,2Si | ~5,3 | ~0,9 | ~4,4 |  | Fm-3c | a = 24.57954
LTA-Cs | H0.19Na0.67Cs0.27Al1,13O2.26SiO2•2,25H2O | Na0.41Cs0.37Al1,04Si | ~5,2 | ~3,0 |  | ~1,2 | Fm-3c | a = 24.57624
CST-Na | H0.58Na1.48Ti2.06O2,94(SiO4) ●2,1H2O | Na0.86Ti1,43Si | 6.60 | 4,74 |  |  | P42/mcm | a =7.80922 c = 11.96274
CST-Sr | . H0.50Na0,48Sr050Ti2.06O2,94(SiO4) ●2,1H2O | Na0.3Sr0.65Ti2Si | ~6,1 | ~1,4 | ~3,2 |  | P42/mbc | a = 11.01642 c = 11.88780
CST-Cs | H0,82Na0.94Cs0.24Ti2.06O2,94(SiO4)●2,1H2O | Na0.56Cs0.37Ti1,55Si | ~6,0 | ~2,8 |  | ~0,7 | P42/mbc | a = 11.04637 c = 11.96645
NbCST-Na | H0.08Na1.79(Ti1.87Nb0.68)O2,57(SiO4) ●2.78H2O | Na0.85Ti1,23Nb0,30Si | 4.95 | 4,74 |  |  | P42/mcm | a = 7.82864 c = 11.98747
NbCST-Sr | Na0.58Sr0.67 (Ti1.87Nb0.68)O2,57(SiO4) ●2.78H2O | Na0.22Sr0.66Ti1,77Nb0,44Si | ~4,7 | ~1,4 | ~3,2 |  | P42/mcm | a = 7.80911 c = 11.96093
NbCST-Cs | H0.33Na0.92Cs0.61 (Ti1.87Nb0.68)O2,57(SiO4) ●2.78H2O | Na0.46Cs0.67Ti1,53Nb0,36Si | ~4,2 | ~2,1 |  | ~1,4 | P42/mcm | a = 7.823966 c = 12.0057

## Slide 12: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Na+
Cinétiques et isothermes de désorption de Sr2+ en présence de Na+ (eau de nappe, matrice de conditionnement…)
~4,4
~3,2
~3,2
Cinétiques de relarguage du Sr ralentie pour CST
Limitation cinétique => Faible taille des canaux
Comportement assez similaire pour les 3 adsorbants
Echange Sr avec Na peu sélectif  Préférence de Sr dans le réseau
Interactions Sr-réseau légèrement plus fortes avec CST à faibles [Na] ?
Bonne rétention de Sr en présence de Na
[Na] 2300 mg/ L
Temps de contact 72h
Affiner : Désorption sorbants à  taux de saturation
 Quels sites desorbent?

## Slide 13: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Na+
Suivi de la sorption du Na sur les échangeurs saturés en Sr
Cinétiques sur CST-Sr trop lente
 Titrage microcalorimétrique problématique
Sorption du Na légèrement Exothermique
Comparaison
Echange Sr-Na
Echange Na-Sr
Mesure point par point complexe
Adaptation de la méthodologie d’exploitation des résultats en cours
Temps de stabilisation long
 180min par injection (soit 3jours d’essais par test)
Réversibilité ?
Courbes pas tout à fait symétriques
Ordre de désorption des sites?
Mesures locales H20 et Cation (EXAFS?)

## Slide 14: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Ca2+
Cinétiques et isothermes de désorption de Sr2+ en présence de Ca2+ (eau de nappe, matrice de conditionnement…)
[Ca] 2300 mg/ L
Temps de contact 72h
~4,4
~3,2
~3,2
Cinétiques de relarguage du Sr assez lente pour les 3 matériaux
Limitation cinétique => Diffusion de Sr2+ et Ca2+ volumineux
Echange de Sr avec Ca est moyennement sélectif
(légère préférence de Sr dans le réseau pour les 3 échangeurs)
Meilleure rétention de Sr dans CST

## Slide 15: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Ca2+
Présence de 3 cations (Na résiduel dans les échangeurs + Ca + Sr ou Cs)  + complexe
Cinétiques lentes pour la désorption du Sr  Modification de la procédure nécessaire  Pas mis en place dans RESPIR
Bilan :
Acquisition de nouvelles données sur la rétention des radionucléides dans les adsorbants silicates microporeux : Caractérisation des matériaux après échange + Interactions cation/solide via la microcalorimétrie + Désorption / réversibilité
Interprétation complexe : Compétition entre déshydratation et interactions de surface ; présence de différents sites de sorption et mise en jeu de différents mécanismes
Perspectives :
Poursuite de l’interprétation et de la corrélation des résultats Rédaction d’une publication
Application de la méthodologie à de nouveaux adsorbants
Abstract soumis pour Matériaux 2022 à Lille
A. HERTZ, T. MILCENT, Y. BARRE, A. GRANDJEAN, A. GENESTE, B. PRELOT, M. HUVE, C. RENARD, M. RIVENET
Méthodologie d’évaluation de la sélectivité de sorbants silicates nanoporeux, appliquée au traitement d’effluents aqueux contaminés en 90Sr et 137Cs

## Slide 16: Merci de votre attention

## Slide 17: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Na+
~1,2
~0,7
~1,4
Cinétiques rapide de relarguage du Cs pour les 3 échangeurs
(pas de limitation cinétique pour la diffusion de Cs+)
Echange de Cs avec Na sélectif à concentrations traces en Na
Mais préférence Cs dans le réseau à fortes concentrations en Na
Relarguage total du Cs pour LTA à fortes concentrations en Na
Cinétiques et isothermes de désorption de Cs+ en présence de Na+ (eau de nappe, matrice de conditionnement…)
[Na] 2300 mg/ L
Temps de contact 72h

## Slide 18: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Na+
Suivi de la sorption du Na sur les échangeurs saturés en Cs
Sorption du Na Endothermique
Mesures du Na sorbé difficiles à fortes concentrations en Na pour les isothermes (valeurs pour LTA-Cs incohérentes)
Quantités de Na adsorbée >> CEC ?
Erreurs sur facteur de dilutions, analyses ICP isothermes ?
A vérifier
Interprétations, corrélation des résultats en cours
Comparaison
Echange Cs-Na
&
Echange Na-Cs
Temps de stabilisation long
 180min par injection (soit 3jours d’essais par test)

## Slide 19: Résultats expérimentaux Etude de la sorption/désorption et suivi par microcalorimétrie
3 - Etude de la désorption : Réversibilité de l’échange d’ions et rétention des radionucléides
Cinétiques et isothermes de désorption en batch : Sr2+ ; Cs+ en présence de Ca2+ ou Na+
Titrage microcalorimétrique : suivi de la désorption de Sr2+ et Cs+ en présence de Ca2+
Cinétiques et isothermes de désorption de Cs+ en présence de Ca2+ (eau de nappe, matrice de conditionnement…)
[Ca] 2300 mg/ L
Temps de contact 72h
~1,2
~0,7
~1,4
Cinétiques rapide de relarguage du Cs pour les 3 échangeurs
(pas de limitation cinétique pour la diffusion de Cs+)
Comportement similaire à l’échange Cs-Na
Echange de Cs avec Ca sélectif  Préférence de Ca dans le réseau
Relarguage total du Cs pour LTA à fortes concentrations en Ca
Meilleure rétention du Cs dans NbCST et CST