## Slide 1
Caractérisation spectrale du front d’onde réfléchi
de la lame dichroïque d’Euclid
Sommaire
Introduction
- Euclid
- Weak-Lensing
- PSF
La lame dichroïque d’Euclid
Mesure de la WFE de la dichroïque
Modélisation des propriétés spectrales
- Objectif
- Approche
- Performance
Conclusion
Maël Baron
04/10/2022

## Slide 2
Introduction – Euclid
2
Objectif Mission Euclid (ESA M2):
Caractériser la dynamique et composition de l’univers.
Cela inclut la caractérisation de l’énergie noire (DE) et de la matière noire (DM).
Observations sur 2/3 du ciel (20000 deg²).
Télescope spatial lancé en L2 courant 2023.
Deux sondes cosmologiques
Weak-Lensing (analyse de la forme des galaxies).
Galaxy Clustering (analyse de leur distribution dans l’espace).
Deux instruments
VIS (imagerie visible)  Weak-Lensing
NISP (Spectrophotométrie IR)  Galaxy Clustering
VIS
NISP
Crédit images: Euclid Definition Study Report (Redbook)

## Slide 3
Introduction – Weak-Lensing
3
Les galaxies ont en apparence une ellipticité moyenne = 0.
La DM agit gravitationnellement sur les rayons lumineux.
 ellipticité induite sur l’image de ces galaxies.
Une ellipticité moyenne trahit la présence de DM à proximité.
Weak-Lensing = analyse statistique des ellipticités (moyennes) pour retracer la position de la DM.
Avec Euclid, 1,5 milliard de galaxies seront scannées.
Observation
Analyse statistique
Note : Les deux images ne correspondent pas et sont purement illustratives
Imagerie visible
Localisation matière noire
Illustration du Weak-Lensing et ellipticité induite [1]

## Slide 4
Introduction – PSF
4
Le Weak Lensing est une sonde cosmologique très sensible à la
« Point-Spread Function » (PSF).
PSF = image (étalée) d’une source ponctuelle, vue par le télescope.
Biais qui doit être précisément caractérisé pour être déconvolué de l’image.
Sinon, impossible de décoréller l’ellipticité PSF et l’ellipticité induite par la DM.
Exemples de contributeurs PSF dans Euclid:
PSF spatiale  Ouverture du télescope (diffraction)
PSF temporelle  Rotation du télescope (dépointage)
PSF chromatique  Propriétés chromatiques du télescope
Convolution d’une PSF [3]
Exemple: PSF du JWST [2]
Si la PSF est à chromaticité complexe, l’image biaisée d’une galaxie dépendra de son propre spectre d’émission.

## Slide 5
La lame dichroïque d’Euclid
5
Lame dichroïque placée avant NISP
réfléchit la partie visible vers VIS (550-900 nm).
Laisse passer l’IR vers NISP (920-2000 nm).
Propriétés optiques assurées par un empilement de couches minces.
Crédit images [4,5]

## Slide 6
La lame dichroïque d’Euclid
6
Couches minces et interférences
~200 couches de et qui forment un empilement de 10µm.
Effets d’interférences à chaque interface.
Interf. constructives ou destructives suivant 𝜆.
Avec les bonnes épaisseurs, on crée un
« passe-bande » optique sur la gamme 550-900 nm (visible).
La phase en réflexion suit une évolution complexe mais
n’a pas été spécifiée à la fabrication.
ns
Substrat
[n2,d2]
[n1,d1]
S,P
S,P
35 nm
25 nm
550 nm
900 nm
99 %
3 %
5 %
Physique des couches minces [9]
Spécifications Euclid DC [6]

## Slide 7
La lame dichroïque d’Euclid
7
Substrat
WaveFront Error
En cas de variation d’épaisseur , la phase réfléchie diffère localement.
L’onde réfléchie n’est donc plus plane et a un « relief » : WaveFront Error (WFE).
Ce relief dépend : de 𝜆, AoI, P, et des TFE en chaque couche (épaisseurs).
Impact sur VIS.
Front d’onde plan
Front d’onde dégradé

## Slide 8
La lame dichroïque d’Euclid
8
Procédé de fabrication
L’empilement a été créé par Optical Balzer Jena (Magnetron PARMS) .
Plasma d’Ar arrache des particules de (ou ) d’une cible, formant une couche de (ou ).
Erreurs systématiques : non-uniformités dans le dépôt = variations d’épaisseur (TFE) locales en chaque couche
Erreurs aléatoires: erreur sur l’épaisseur moyenne (incertitude du contrôle d’épaisseur.
Nb
Si
Contrôle épaisseur
Euclid
Dichro
Erreurs de dépôt pour Euclid DC [8]
Variation d’épai.(%)
Plasma
Chambre à vide
240 RPM
Procédé de fabrication Euclid DC [7]

## Slide 9
La lame dichroïque d’Euclid
9
Nb
Si
Contrôle épaisseur
240 RPM
Euclid
Dichro
Plasma
Chambre à vide
Erreurs de dépôt pour Euclid DC [8]
Variation d’épai.(%)
Procédé de fabrication Euclid DC [7]
Procédé de fabrication
L’empilement a été créé par Optical Balzer Jena (Magnetron PARMS) .
Plasma d’Ar arrache des particules de (ou ) d’une cible, formant une couche de (ou ).
Erreurs systématiques : non-uniformités dans le dépôt = variations d’épaisseur (TFE) locales en chaque couche
Erreurs aléatoires: erreur sur l’épaisseur moyenne (incertitude du contrôle d’épaisseur.

## Slide 10
Mesure de la WFE de la dichroïque
10
Expandeur faisceau
LASER
blanc
Monochro-
mateur
Polariseur
Analyseur
Translation + Rotation
Rotation
Dichroïque/Flat
Source
Réducteur faisceau
Int.
WFE
PSF
Diagnostic
WFE connue à une précision extrême
Utilisation d’un banc de métrologie financé par l’ESA.
Connaissance de la à 2nm RMS pour:
Banc développé par Imagine Optic (Orsay) depuis Janvier 2022.
Installation au LMA actuellement.
Mesures faites sur un flight spare.
Schéma du banc OBSERVE d’Imagine Optic

## Slide 11
Mesure de la WFE de la dichroïque
11
Installation du banc en salle blanche du LMA
Actuellement en cours d’assemblage et de validation au LMA.
Définition/Développement/Validation par Imagine Optic
Fev. 2021 -> Dec. 2022
Campagne préliminaire
Jan. 2023 + 2 semaines
Vérification rapide des propriétés de la dichro.
Vérification de certaines hypothèses (polarisation …).
Campagne principale
Jan. 2023 + 4 mois
Toutes les données WFE (etc) à envoyer au Consortium Euclid
avant le lancement.

## Slide 12
Stratégie
Recréer l’empilement avec ses TFEs en chaque couche, par optimisation.
Retrouver les propriétés WFE, Ref avec la théorie des couches minces.
Modélisation des propriétés spectrales – objectif
12
Objectif
Prédire toutes les propriétés chromatiques (WFE, Ref) de la dichroïque conditions d’illumination via des mesures en conditions salle blanche conditions Euclid.
Mais ?
- Calcul de la WFE via les TFEs non réversible.
- Process qui demande des approximations.
- Au LMA: Flight Spare Flight Model.
À minimiser
Calcul de la WFE
Calcul des TFEs
Empilement avec
Métrologie

## Slide 13
Modélisation des propriétés spectrales – approche
13
Approche homothétique (1 TFE)
Même TFE pour toutes les couches (relative à l’épaisseur).
Approche très simple et documentée, mais peu réaliste.
En chaque point : facteur d’échelle sur l’épaisseur T dont dépend directement la phase .
Substrate
Sputt.
  Lap 1 : SiO
Sputt.
  Lap 2 : SiO
Substrate
Sputt.
  Lap 4 : Nb2O5
Sputt.
  Lap 3 : SiO
Substrate
Sputt.
Substrate
  Lap 5 : Nb2O5
Substrate
Intéraction linéaire WFE/TFE
dépend seulement des propriétés nominales de l’empilement.
Formalisme de l’approche homo. [10]

## Slide 14
Modélisation des propriétés spectrales – approche
14
Approche bi-profil (2 TFE)
La TFE (relative) d’une couche dépend du matériau considéré
Approche plus réaliste mais plus complexe.
Deux facteurs d’échelle combinés. Besoin de découpler les deux contributions.
Substrate
Sputt.
Sputt.
Substrate
Sputt.
Sputt.
Substrate
Sputt.
Substrate
Substrate
  Lap 1 : SiO
  Lap 2 : SiO
  Lap 4 : Nb2O5
  Lap 3 : SiO
  Lap 5 : Nb2O5
  ?
Intéraction linéaire WFE/TFE

## Slide 15
Modélisation des propriétés spectrales – Performance
15
Homothétique VS bi-profil
Simulations de reconstruction d’un empilement à TFE décoréllées avec les deux fits.
Génère une WFE
Empilement
« échantillon »
Échantillon avec TFE non corrélées
Plume
Plume

## Slide 16
Modélisation des propriétés spectrales – Performance
16
Homothétique VS bi-profil
Simulations de reconstruction d’un empilement à TFE décoréllées. Résidus importants avec une reconstruction « homothétique ».
Génère une WFE
Fit homothétique
Empilement
simulé avec TFE
Empilement
« échantillon »
Échantillon avec TFE non corrélées
Plume
Plume

## Slide 17
Modélisation des propriétés spectrales – Performance
17
Homothétique VS bi-profil
Simulations de reconstruction d’un empilement à TFE décoréllées. Résidus importants avec une reconstruction « homothétique ».
Génère une WFE
Fit homothétique
Génère
une WFE
Empilement
« échantillon »
Échantillon avec TFE non corrélées
Plume
Plume
Empilement
simulé avec TFE

## Slide 18
Modélisation des propriétés spectrales – Performance
18
Homothétique VS bi-profil
Simulations de reconstruction d’un empilement à TFE décoréllées. Résidus extrêmement faibles avec un fit « bi-profil ».
Génère une WFE
Fit bi-profil
Génère
une WFE
Empilement
« échantillon »
Échantillon avec TFE non corrélées
Plume
Plume
Empilement
simulé avec TFE

## Slide 19
Conclusion
19
Métrologie
Le banc de métrologie OBSERVE est en cours d’assemblage et permettra de mesurer la WFE avec une précision extrême.
Environ 2 mois d’assemblage/validation, et 4 mois de mesures prévues.
Modèle numérique
Succès de l’approche mathématique permettant de relier WFE et TFE de façon réversible et réaliste.
Preuve que l’approche homothétique a un domaine de validité très restreint.
En attendant d’appliquer le modèle aux vraies mesures, des simulations de Monte-Carlo sont prévues pour déterminer le domaine de validité du fit « bi-profil ».
Le modèle s’applique à n’importe quel type d’empilement.

## Slide 20
Merci pour votre écoute !

## Slide 21
Références
21
[1] Weak-Lensing
R. Mandelbaum, Weak lensing for precision cosmology, (2017), https://doi.org/10.1146/, arXiv:1710.03235v1
Statistical analysis of weak gravitational shear in the extended periphery of rich galaxy cluster, 1995, A&A, 303, 331-344
[2] PSF du James-Webb Space Télescope
WebbPSF tool, https://webbpsf.readthedocs.io/en/latest/usage.html
[3] Convolution d’une PSF avec une image
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_spread_function
[4] Crédit photo Euclid DC
Optics Balzer Jena, https://sci.esa.int/web/euclid/-/60938-qualification-model-of-euclid-dichroic-filter
[5] Schéma optique d’Euclid
Courtesy ADS, https://www.euclid-ec.org/?page_id=2639
[6] Spécifications Euclid DC
T. Weber, M. Lappschies, S. Jakobs, “Manufacturing of high performance VIS-NIR beam splitters by plasma assisted thin film deposition technologies”, Proc. SPIE 10691, Advances in Optical Thin Films VI, 106911A (2018); doi: 10.1117/12.2313459
[7] Procédé de fabrication Euclid DC
M. Scherer, H. Hagedorn, W. Lehnert, J. Pistner, “Innovative production of thin film laser components” Proc. SPIE 5963, Advances in Optical Thin Films II, 596319 (2005); doi: 10.1117/12.625226
[8] Performance dépôt des couches Euclid DC
M. Lappschies, T. Weber, L. Venancio, S. Jakobs, “Advanced dielectric coatings for the Euclid mission telescope manufactured by the PARMS process”, Optical Interference Coatings (2016)

## Slide 22
Références
22
[9] Physique des couches minces
M. Born, E. Wolf, “Principles of Optics”, 6th ed. Cambridge University Press, 1980
A. Thelen, “Design of optical interference coatings”, 1st ed. (McGraw-Hill, 1989), Chapter 2: Theory
Sh. A. Furnam, A.V. Tickhonravov, “Basics of optics of multilayer” 1st ed. (Editions Frontières, 1992), Chapter 1: Spectral characteristics of multilayer coatings: Theory
H. A. MacLeod, “Thin-Film Optical Filters”, 4th ed. (CRC press, 2010)
[10] Approche homothétique
P. Giacomo, “Propriétés chromatiques des couches réfléchissantes multi-diélectriques.” J. Phys. Radium, (1958), 19 (3), pp.307-311. 10.1051/jphysrad: 01958001903030700. jpa-00235839

## Slide 23
Empilement théorique
Empilement
simulé avec TFE
calcul
Empilement avec TFE fitté
Fit inverse de l’empilement :
ajout
génération
de mesures
"échantillon"
Annexe 1 : Pipeline de fit de la WFE (sans banc)
à minimiser
Minimisation faite en optimisant la valeur moyenne des (inconnue car est de moyenne nulle).
23
calcul

## Slide 24
calcul
Empilement avec TFE fitté
Fit inverse de l’empilement :
Mesures par métrologie
à minimiser
Minimisation faite en optimisant la valeur moyenne des (inconnue car est de moyenne nulle).
24
Empilement réel
induit
Empilement théorique
défauts
Annexe 1 : Pipeline de fit de la WFE (avec banc)

## Slide 25
Empilement théorique
Empilement avec TFE
(homothétique)
Empilement avec TFE
(homothétique)
+ erreurs aléatoires
Optimisation pour minimiser la FOM de la WFE (annexe 1)
Annexe 2 : Simulation de Monte-Carlo : Erreurs aléatoires
Quel écart pour quelles erreurs aléatoires ?
Simulation Monte-Carlo à 3000 runs
25

## Slide 26
Annexe 3 : Essais de reconstruction par simulation
26
1 TFE ech. / 1 TFE fit
2 TFE ech. / 1 TFE fit
1 TFE ech. / 2 TFE fit
2 TFE ech. / 2 TFE fit