## Slide 1: Les développements technologiques locaux sur les miroirs : la recherche des nouveaux matériaux
Gianpietro Cagnoli
iLM - UCBL

## Slide 2
Un système complexe
Les facteurs limitants plus importants
  Les bruit des photons
  Les bruit des miroirs + suspentes

## Slide 3: Performance des détecteurs des OG
Fréquence [Hz]
Une histoire de défis technologiques
Virgo
- Suspentes en acier
Advanced Virgo
- Couches optiques à bas bruit
- Suspentes en silice
- Puissance augmentée
Virgo n_EXT
- Nouveaux matériaux pour les couches
- Suspentes modifiées
- Miroirs plus grands
- Puissance augmentée
- FD squeezed light
ET
- Nouveaux matériaux pour les couches
- Suspentes modifiées
- Miroirs plus grands
- Puissance augmentée
- Cryogénie
Dominés par les suspentes
Dominés par les miroirs

## Slide 4: L’origine du bruit thermique dans les couches amorphes
Le bruit provient d'un changement aléatoire de la configuration d'équilibre de la structure
  L'échelle de temps de ces fluctuations va de la picoseconde à l'heure

## Slide 5: Comment réduire le bruit thermique des couches amorphes ?
Floppy materials
  Verres à base de silice
  Ces matériaux présentent un bruit important mais au-dessus de 100GHz, ou à faible T
Rigid materials
  Matériaux amorphes à haut indice de coordination
  aSi, SiNx, GaN, semiconductors…
  Faible bruit à toute fréquence et à toute température

## Slide 6: Couches amorphes possibles pour Virgo_nEXT
Le matériau à faible indice est toujours le SiO2
  Recuit à 900°C, il présente des pertes comparables à celles de l'AlGaAs
High index materials
Floppy structure
  Encore des oxydes ternaires
  La réduction du bruit ça risque d’être marginale
Rigid structure
 | Least Coord. N. | Band gap | n | 
Si3N4 | 3 | 270 nm | 2 | HT annealing
GaN | 4 | 370 nm | 2.3 | 
GaP | 4 | 550 nm | 3.1 | 
GaAs | 4 | 870 nm | 3.4 | 
InP | 4 | 930 nm | 3.4 | 
Si | 4 | 1110nm | 3.5 | @ 1550 nm
À titre de comparaison 
MATÉRIAUX EXPLOITABLES POUR ET-LF ET ET-HF

## Slide 7: La limite technologique des couches amorphes
Nous sommes à la limite des développements progressifs
  Aucun des matériaux de la structure rigide ne peut être déposé pour le moment
    Aucun contrôle de la stœchiométrie de l'azote
    Les niveaux de contamination sont beaucoup trop élevés
    Pas de revêtement de sécurité pour les matières dangereuses As et P
    Pas de dépôt à haute température pour la désorption de l'Ar (également pertinent pour les oxydes).
New small coaters for material research (phase I)
  To explore the new materials
  To reduce the contamination level
  To select the most promising material and deposition conditions
Technological upgrade of the large scale deposition (phase II)

## Slide 8: Les enjeux des substrats et des suspentes cryogeniques
Charge thermique
  Quelque décimes de W
Bruit thermique
  à
4K
80K
80K
300K
18kW
32W
1ppm
10ppm/cm
32W
300K

## Slide 9: La technologie du saphir pour les détecteurs cryogéniques
Point positives
  Transparent même dans le visible
  Densité et rigidité élevés
  Charge de rupture élevées
  Conductivité thermique élevés
  Possibilité de la croissance multi-forme
  Pertes mécaniques ultra faibles
Développement nécessaires
  Réduction de l’absorption
  Contrôle des axes de biréfringence
  Soudure iso-cristalline
  Polissage
  Ressorts à lame
L. Mereni, L. Silenzi, J-P Locquet, G. Cagnoli

## Slide 10: The project
Optiques en Saphir pour l’Astronomie Gravitationnelle
Project funded by ANR through IDEXLYON
  1.2 M€, 2020-2021-2022
Consortium
  iLM
  iP2i, LMA
Objectives
  Ø45cm, 30cm thick sapphire substrate
  10 ppm/cm absorption, or less
  Bubble free
  Ultra-low optical losses mirrors
  Sapphire suspensions
Equipments
  Oven to grow 500kg sapphire ingot
  Scanning high-finesse test cavity
The oven being assembled at the company
Beside OSAG:
Thesis on optical absorption of sapphire,
iLM and LMA
Student: Tèo Aventin
Directors: - Kheirreddine
Lebbou
- Jérôme
Degallaix

## Slide 11: Un résultat très important
Avec régularité le saphir produit à l’iLM montre des absorption autour de 10 ppm/cm
Recent results on 1” samples presented by T. Aventin at the GWADW 2022
Ingot N. 206

## Slide 12: Conclusion
Collaboration étroite entre le iP2i et le iLM
Développement des technologie clés
  Couches minces amorphes
  Polissage
  Substrats en saphir
  Suspentes en saphir
Facteur unique dans le panorama mondiale
  Le LMA est le seule laboratoire qui développe les couches pour les OG
  L’iLM est le seule laboratoire qui développe le saphir pour les OG

## Slide 14
T = 300 K
AlGaAs
AlGaAs