## Slide 1: Projet Master DIAMANT

## Slide 2: R&D détecteurs DIAMANT – collaboration IN2P3
ML Gallin-Martel*, A. André, Y. Arnoud, A. Bes, J. Collot, D. Dauvergne, R. Delorme,
F. Di Franco, P. Everaere, L. Gallin-Martel, O. Guillaudin, C. Hoarau, A. Lacoste, E. Lagorio, C. Léonhart, S. Marcatili,
M. Marton, R. Molle, JF Muraz, N. Ponchant, F. Rarbi, M. Reynaud, O. Rossetto, J. Waquet
M. Evin, A. Guertin, F. Haddad, C. Koumeir,
V. Métivier, R. Molle, Q. Mouchard, F. Poirier, N. Servagent
P. Barberet, J. Jouve, S. Sorieul
Ph. Laniece, AM Leite, Y. Zhu
DIAMANT
Lyon, 19 octobre 2022

## Slide 3: Vers un nouveau Master Projet R&D détecteurs DIAMANT ?
Des projets DIAMANT hors R&T DIAMTECH @ IN2P3 2020 – 2022 (dans autres master projets ou nouveaux depuis 2020 )
Acquisition de nouvelles compétences (croissance, caractérisation, instrumentation, développement élec FE et BE, simulation, ….) à ré-investir dans une activité DIAMANT sur 3 axes de recherches: 2 « majeurs » vis-à-vis des développements en cours : physique médicale, physique nucléaire et 1 « mineur » : physique des hautes énergie de par l’implication du LPSC dans collaboration RD42 au CERN de 2012 à aujourd’hui (démarrage : ANR – MONODIAM 2012-2017)
Nouveaux laboratoires impliqués dans les développements @ IN2P3 : LP2I Bordeaux et IJClab
Nouvelles collaborations nationales et internationales liées aux nouveaux projets depuis 2020
Important d’avoir un cadre au sein de l’IN2P3 pour agréger des projets et des compétences autour d’une technologie innovante avec un grand champ d’application déjà démontré et qui peut s’étendre encore davantage

## Slide 4: Activités scientifiques DIAMANT
Application Médicale
Physique nucléaire
  Monitorage faisceau (LHC, KEK,J-PARC)
  Inner tracking detectors
  Etudes vieillissements (XBIC ESRF)
  Etudes en simulation (DIAMMONI)
  Collaboration RD42 CERN
Physique des particules
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication detecteur aval -> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE

## Slide 5: R&D détecteurs DIAMANT – collaboration IN2P3 - RH
Lyon, 19 octobre 2022

## Slide 6: Le consortium et la répartition suivant les tâches

## Slide 7: R&D détecteurs DIAMANT – collaboration hors IN2P3 - RH
DIAMANT
Lyon, 19 octobre 2022
JF Adam, R. Serduc, S. Keshmiri
F. Vianna Legros
L. Abbassi, T. Crozes, F. Donatini, E. Gheeraert,
D. Eon, J. F. Motte, J. Pernot
J. Bousquet, E. Corne, J. Letellier, D. Nusimovici. K. Driche
F. Lafont, TN. Tran – Thi
J. Herault, JP. Hofverberg, D. Maneval, R. Trimaud
S. Koizumi, H. Nishiguchi,
T. Shimaoka, H. Umezawa

## Slide 8: Le diamant comme détecteur : dévelop. projet / qualité produit / gestion des données
HT
Courant de fuite
Spectroscopie source α
Transient Current Technique
Détection MIP – étude de la collecte de charges
Réponse AàP UGA équipement reconduite en 2024

## Slide 9: Le diamant comme détecteur : dévelop. projet / qualité produit / gestion des données
HT

## Slide 10: Le diamant comme détecteur : dévelop. projet / qualité produit / gestion des données
HT
Concevoir des détecteurs diamant ou l’art de se jouer des pièges !
Energy levels of defects in diamond
Simplify scheme of trapping (1), re-emission (1’), recombination (2) and generation (3) phenomena
N. Tranchant, PhD Thesis, 2008, INSA Rennes.
M. Pomorski, PhD Thesis, 2008, Goethe University Frankfurt.

## Slide 11: Activités scientifiques DIAMANT
Physique nucléaire
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 12
DIAMANT – Détection de particules à faible parcours
Thèse A. Portier soutenue le 27/03/23 Collaboration LPSC Néel Tsukuba
Etude du transport
de charges
Mesures à l’état de l’art => accepté dans Applied Phys. Letters
12
Co-direction LPSC et Néel

## Slide 13: ∆E-E : tests sous faisceaux
Solid state ionization chamber
Diamond ∆E-E telescope
Résultat profilométrie sur proto 2 mai 2023
Décembre 2022
2nd semestre 2023
SRIM simulations for α particles
Poursuite thèse C. Léonhart co-direction LPSC - Néel

## Slide 14
Caractérisation diamant en IBIC @ AIFIRA
I. Zahradnik, PhD Thesis, 2020, Université Paris-Saclay
Jonction PN Japonaise
Montage sur porte
échantillon LPSC
Map en courant 2D
Caractéristiques:
Spot size: submicrometrique
Taux de comptage: ~kHz  ~fA
Energie: jusqu’à 3 MeV
Set-up diamant sur AIFIRA
Collaboration franco-japonaise
S. Koizumi, H. Nishiguchi,
T. Shimaoka, H. Umezawa
JSPS – CNRS
TYL IN2P3

## Slide 15
Croissance diamant pCVD
Développement d’une technologie plasma pour procédés à grande vitesse et grande cadence de fabrication
Projet ProExtenD (LinkSium SATT Grenoble)
Procédé de dépôt de diamant pCVD
Grande surface (Si  100 mm)
Vitesse de dépôt jusqu’à ~ 1 µm/h (pour 550 W/source plasma)
Si
Diamant
Graphite
Si
Spectre Raman
Vitesse @550 W : 925 nm/h
2x4h
12 Sources ProExtenD sur chambre de procédé
12 Générateurs 915 MHz - 400 W
Réalisation de membrane pCVD (épaisseur : 3 µm /  : 10 mm)
Gravure du Si (550 µm) face arrière - XeF2 (NanoFab Néel)
Intégration sur PCB pour caractérisation LPSC - ESRF
Objectifs / Moyens
Augmentation vitesse de dépôt ← augmentation de la puissance (12 Générateurs ≥ 600 W)
Amélioration uniformité ← motorisation du porte échantillon, développement d’une source de plus grande dimension

## Slide 16: Delta E-E

## Slide 17: Activités scientifiques DIAMANT
Physique nucléaire
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 18
DIAMANT – Détection de particules à faible parcours
Système de trigger pour FIPPS
F. Lafont
IRT nanoélec
conception support 1 diamant avec cible d’uranium déposée sur la feuille de zirconium
Défis technologiques validés
  conception support dans des matériaux permettant de diminuer la contamination du signal par du bruit de fond résultant de l’interaction des neutrons avec le support
  rendre les contacts électriques opérationnels (collaboration LPSC Service Détecteurs et Instrumentation - Institut Néel Grenoble plateforme NanoFab)
premières mesures en TOF sur expérience FIPPS à l’ILL : observation signaux fragments de fission et particules alpha
18
Développement en 2023
Tests ILL @LOHENGRIN et FIPPS
R&T DIAMTECH

## Slide 19: Activités scientifiques DIAMANT
Application Médicale
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication detecteur aval -> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 20
Beam monitors for on-line control of radiotherapies in cancer treatment
Flash therapy vs conventionnal => high doses in a very short time
Short pulses to be monitored at high beam intensity !
High particle couting rate capabilities to be demonstrated
Bunch or train of bunches time stamps
Conventional X-rays
or hadrontherapy  Gy/mn
Flash therapies  100 Gy/s
Vectorized Internal Radiotherapy and Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
X-rays vs hadrontherapy
Radionuclides α : 223Ra, 225Ac, 212/213Bi, 211At…
Energy α : 5 – 9 MeV
Objectives: improved dose predictions and biological effects for targeted radiotherapy
monitor low-energy ion beams for radiobiology experiments

## Slide 21
Pulsed proton beam monitoring – application to Flash Therapy (ARRONAX)
R&T DIAMTECH / ANR – DIAMMONI Coll. LPSC SUBATECH ARRONAX (R. Molle PhD thesis)
Current integration (dynamic=105)
Train Counting => Time stamps ~3 ns
Bunch Counting
Micro-Xrays beam monitoring application to Microbeam Radiation Therapy (ESRF)
R&T DIAMTECH / IDSYNCHRO / PAIR TUMC - Coll. LPSC – STROBE (INSERM) (N. Rosuel PhD thesis)
Current integration (dynamic=106)
Integration from 10 ms up to 100 ms
Micro - ion beam monitoring (LP2I Bordeaux/AIFIRA - IRSN/ MIRCOM)
Coll. LPSC Institut Néel-Grenoble LP2I-Bordeaux IRSN (C. Léonhart PhD thesis)
To be crossed by protons with energy up to 4 MeV, alpha particles up 6 MeV and B, C, O, … ions up to 8 - 10 MeV.
Diamond deep etching => diamond menbrane of ~1 µm (Institut Néel)
Integration on the µ beam line = extraction window
DIAMANT – Beam monitoring @IN2P3 and for medical application : various specification lists!
138 QDC channels : 20 ASIC + 8 Diamonds in 1 row
‘
Monitoring low energy ion beam (ALTO)
Coll. LPSC IP2I Lyon IJC lab via PICTURE (MP Diamant & BioALTO)
Counter with 4 diamonds (2x2x0.1mm3) placed in the halo of the beam for irradiation monitoring and beam alignment.
DIAMMONI
DéFI DiaMs
QDC : Train counting
1 sCVD / 1 pCVD diamond
Fast preamp + 500 MHz ADC : Bunch counting
Proton beam monitoring in hadrontherapy (CAL)
Coll. Clarys UFT / Coll. TIARA / Coll. ClaRyS - LaBeX PRIMES (P. Everaere PhD thesis)
Single particle
XY spatial resolution ~1 mm
Time resolution ~100 ps
40 preamps + DFC + TDC 4 diamond sCVD in mosaic or 1 pCVD

## Slide 22
TDC = Time Digital Converter
FPGA
2020
LPSC Grenoble
CMOS 130 nm
12,5 ps RMS
Beam Monitor
CFD Board
ACQ board
+TDCZZZZZZZZZZZ
10 cm
Preamplifiers:
Diamond beam hodoscope in single proton regime (hadrontherapy monitoring): the 100 ps time resolution challenge
Diamond
25 ps RMS
42 channels
CFD=> time stamp independant of diamond signal amplitude
CFD = Constant Fraction Descriminator
S. Curtoni PhD thesis http://www.theses.fr/2020GRALY045 UGA / CLARYS-UFT INSERM
Time resolution between two orthogonal X and Y strips
P. Everaere PhD thesis, Labex PRIMES
May 2023
C. Hoarau et al 2021 JINST 16 T04005
https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/04/T04005

## Slide 23
1st veterinary patients
1rst version: 32 channels (QDC) in discrete elec.
2nd Version: 8 channels with ASIC QDC
Final version : 138 channels 20 QDC ASIC 8 diamonds in a row
N. Rosuel PhD LPSC STROBE, Labex PRIMES
http://www.theses.fr/s211637#
Metallization NanoFab, Institut Néel
DIAMTECH WP1 : imageur portal – avancées techniques
Diamond for X-rays µ-beams: charge integration + linear response over a wide dynamic « Flash therapies »
138 channel response to 1 single µbeam swapping the detector
zoom
  Micro Beam Radiation Therapy (MRT)
Innovative radiotherapies using spatially segmented photon beams
Energy 50-200 keV@ ESRF + very high dose rate 104 Gy/s
R&T DIAMTECH/ IDSYNCHRO UGA / PAIR TUMC MRT-CLINTRA INSERM /phys cancer PCSI IODA MASTER en 2023 !
New: INCa PCSI accepted 2023-2027, IRGA PhD accepted 2023-2026

## Slide 24
Time ( µs)
A.U
Diamond beam monitor for high proton beam intensities : train couting and time stamps towards « proton FLASH therapies »
I = 10nA, dt = 10µs, dit = 1s
Tension(en V)
Temps (µs)
Time ( µs)
Train integral = DSO post analysis
Train integral = on line measurement with LPSC QDC
Train - Diamond signal
Train Counting Mode
Beam intensity up to 300 nA measured on diamond
DSO Lecroy
2 GHz; 10 or 20 GS/s
68 MeV Proton beam
QDC board
developped @ LPSC
DAQ
developped @ LPSC
Volts-seconds
Time ( µs)
Amplitude (V)
FE elec.
+ DAQ
validation
ANR - DIAMMONI

## Slide 25
Charge in a 50 µs-train (µC)
Study of linearity as a function of beam intensity: sCVD versus pCVD
R. Molle, PhD Thesis LPSC ARRONAX SUBATECH, ANR DIAMMONI
sCVD: Linear response from 1 Gy/s up to 102 kGy/s
pCVD: Linear response from 1 Gy/s up to 4 102 kGy/s
for monitoring proton beams in FLASH conditions
with typical dose rate : ~ 300 Gy/s
Diamond beam monitor : the challenge of a linear response on a wide dynamic with ion beams
Each point = ACQ on a single train to avoid any influence of the fluence
~300 Gy/s
sCVD / pCVD
Diamond

## Slide 26
Application Médicale
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication détecteur aval –> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
  Monitorage faisceau (LHC, KEK,J-PARC)
  Inner tracking detectors
  Etudes vieillissements (XBIC ESRF)
  Etudes en simulation (DIAMMONI)
  Collaboration RD42 CERN
Physique des particules
Activités scientifiques DIAMANT
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 27
High proton flux : diamond signal analysis and simulation towards a better understanding of charge collection mechanism
PyDiam simulation package in Python 3 (R. Molle PhD thesis, ANR DIAMMONI)
sCVD and pCVD diamond signals for different beam intensities in ARRONAX
Y. Arnoud simulation of a gas ionization chamber
Time (µs)
Time (µs)
Amplitude (au)
Amplitude (au)
Beam intensity
3,8 µA
0,03 µA
Beam intensity
3,8 µA
0,03 µA
sCVD
pCVD
DIAMMONI needs to be
Thin: 50 µm
Biased > 1V/µm (= « normal » bias): 200 V = 4 V/µm
500 µm diamond thick
X µA = beam intensity measured on diamond

## Slide 28
Targeting objective
Objectives of the “aging” experimental set-up:
each area corresponds to a beam intensity (= flux = 𝜑)
Irradiation of each zone until obtaining an identical cumulative fluence (=𝜙) between the zones at the end of the experiment
XBIC mapping at ESRF
Before
irradiation
sCVD 550µm E6
High fluences : what’s the limit for diamond continuous exposure in a ion beam?
ANR - DIAMMONI

## Slide 29
This diamond was irradiated with 68-MeV alpha particles at ARRONAX with a fluence of approximately 1015 ions/cm2
The current scales are in relation to the X-beam intensities in the two experiments (before vs after irradiation)
=> The main observation is that the XBIC is close to the leakage current in the irradiated areas which means that the charges are no longer collected.
To understand if the origin if this degradation, Bragg diffraction imaging was performed.
No irradiation-related structural defects are visible => the vacancies created by the irradiation are too far from one another to induce a significant deformation of the crystalline mesh.
From simple calculations, we estimated the displacements per atom to be of the order of few p.p.m
XBIC mapping at ESRF
Before irradiation
XBIC mapping at ESRF
After irradiation
In blue the areas of less effective charge collection
High fluences : diamond aging studies with 68 MeV alpha particles
Binocular observation
Black traces of irradiation on the PCB
XBIC mapping at ESRF
After annealing
(1000 °C for 6 hours)
Diamond has recovered
The diamond is colored in green typical of GR1 type defects
sCVD 500µm E6
F. Laffont, TN , Tran – Thi XBIC setup BM05 ESRF
ANR - DIAMMONI
Photoluminescence spectra

## Slide 30
Monitorage DIAMANT sur faisceaux ESRF mode 7/8
Mode 7/8 : principe
Mode 7/8 : waveformes observées au scope sur détecteur diamant
sCVD
pCVD
sCVD
Cartographie résolution temporelle sur la surface du diamant + impact effets des irradiations

## Slide 31: Moniteurs faisceaux

## Slide 32: Activités scientifiques DIAMANT
Application Médicale
Physique nucléaire
  Monitorage faisceau (LHC, KEK,J-PARC)
  Inner tracking detectors
  Etudes vieillissements (XBIC ESRF)
  Etudes en simulation (DIAMMONI)
  Collaboration RD42 CERN
Physique des particules
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication detecteur aval -> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 33: Simulation
Etude collecte des charges dans le diamant (sCVD vs pCVD) en fonction du flux de p
0 V
500 V
Simplify scheme of trapping (1),
re-emission (1’), recombination (2) and generation (3) phenomena
M. Pomorski, PhD Thesis, 2008, Goethe University Frankfurt.

## Slide 34: Simulation

## Slide 35: Activités scientifiques DIAMANT
Application Médicale
Physique nucléaire
  Monitorage faisceau (LHC, KEK,J-PARC)
  Inner tracking detectors
  Etudes vieillissements (XBIC ESRF)
  Etudes en simulation (DIAMMONI)
  Collaboration RD42 CERN
Physique des particules
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication detecteur aval -> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 36
Intégration détecteurs diamant : Expertises et Rex
2012
Montage et polarisation par contact mécanique, métallisation électrode pleine
2016
Pixellisation par pistes, métallisation par lithogravure laser
Montage par collage UV et polarisation par bonding
Montage avec préamplificateurs embarqués
Montage interchangeable par carte mezzanine
Diamant 10x10, 16 voies
Pistes adaptées 50 ohms
Dispositif 1 diamant 16 voies (ESRF ID21)
Fils 20µm et rubans 120 µm
Bonding @NanoFab - Neel
Collage UV sur PCB
Diamant 5x5 pixelisé collé, bondé
20x20 - 40 voies
5x5 - 8 voies
5x5 - 8 µpistes
10x10 - 16 voies
Montage 5x5 mm² - 10x10 mm²- 20x20 mm²
Principe
Carte mezzanine 20x20
Cartes mère et mezzanine 40 voies (Hodoscope)
Carte mezzanine
Carte mère
Boitier CEM
Montage sur carte polyvalente
Cartes mère 32 voies (IDSynchro)
Carte mezzanine 32 voies
5x5 mm² - 8 voies
SDI
PNAM
Melvyn Reynaud CDD AI au SDI

## Slide 37: Activités scientifiques DIAMANT
Application Médicale
Physique nucléaire
  Monitorage faisceau (LHC, KEK,J-PARC)
  Inner tracking detectors
  Etudes vieillissements (XBIC ESRF)
  Etudes en simulation (DIAMMONI)
  Collaboration RD42 CERN
Physique des particules
Evaluation des performances des détecteurs sous faisceaux
Métallisation diamant, assemblage de détecteurs
Développements en électronique
QDC
Préamplificateurs rapides et TDC
Croissance diamant CVD
eBIC et ToF eBIC Institut Néel
Développement de détecteurs diamants innovants :
Croissance diamant + implantation d’ions + développements en électronique (fast preamplifier, QDC, TDC, ASIC et discrète) + assemblage détecteurs + accès aux facilités d’irradiation
Electronique FE discrète & ASIC (CMOS 65 +130 nm) + système ACQ
Métallisation pleine
ou par pistes
NIMS –AIST
Institut Néel
LSPM-DiamFab
Monitorage faisceau en radiothérapies
  Hadronthérapie (CAL CNAO nouveau 2023)
  MRT (ESRF) R&D terminée 2023 duplication detecteur aval -> amont
  FLASH (proton ARRONAX+ CAL)
  µ-faisceau BNCT RIV nouveau 2023
Particules alpha, neutron, particules à faible parcours
  LOHENGRIN
  FIPPS
    Trigger véto
    Delta E – E
LPSC croissance pCVD
LPSC
XBIC et ToF XBIC ESRF BM05
Simulation
Valorisation
IDSYNCHRO
DIAMMONI
…
Caractérisation
LPSC
LP2I Bordeaux
IBIC
SUBATECH ARRONAX
AIFIRA (LP2I Bordeaux)
IJClab
+ MIRCOM – IRSN
+ ESRF-ID17
+ CAL + CNAO + ACHADE
LPSC
LP2I B
SUBATECH
GIP ARRONAX NANOFAB Néel
KEK
LPSC LP2I B SUBATECH
GIP ARRONAX
Lien avec RD42 CERN

## Slide 38
Développement en électronique R&D détecteurs
Monitorage faisceaux en hadronthérapie
(CAL, CNAO ARCHADE, ….)
Monitorage faisceaux en Flash thérapie
(ARRONAX – CAL)
Monitorage faisceaux en MRT
(ESRF)
Identification fragments de fission
(ILL)
40 préampli LPSC + PCB diamant
40 TDC embarqués dans le FPGA de la carte ACQ (STD < 25 ps)
PCB ACQ + 40 TDC
Version intégrée 160 voies
=> R&T DIAMASIC (F. Rarbi) : TDC (LPC Caen), préamplificateur et QDC
1 thèse (soutenue en T4 2021)
7 publications avec comité de lecture
40 Préamplificateurs rapides pour marquage temporel (C. Hoarau et al 2021 JINST 16 T04005)
A l’état de l’art = CIVIDEC C2 => vendu au CERN
ASIC CMOS 130 nm
Carte QDC 32 voies
L. Gallin-Martel et al, IEEE NSS/MIC, Strasbourg, France, 2016 https://doi.org/10.1109/NSSMIC.2016.8069397
1 apprenti ingénieur (diplômé PHELMA UGA en T4 2021)
ASIC CMOS 130 nm QDC 8 voies
diamant
ASIC
Intégration par train
Proto 4 voies validé à ARRONAX en T4 2021
Intégration par bunch
En cours de développement = préamplificateurs rapides LPSC + ADC du commerce
Version intégrée
Suite DIAMASIC : préamplificateur et évolution du QDC
=> Développement ADC 8 bits 500 Mhz en cours F. Rarbi
Mesure de charge (dynamique=105) , marquage temporel trains < 33 ns / bunchs < 1 ns
Nouveaux objectifs en 2023
R&D préampli charge avec mesures simultanées de l’énergie avec une résolution de ~0,5 % et de temps à 100 ps
Vers un système capable mesurer courant et charge = type C6 CIVIDEC ?
Nouveau challenge pour être à l’état de l’art et viser le marché des détecteurs DIAMANT et autres semi-conducteurs rapides
PCB avec 153 voies ASIC
Service élec.
PNAM

## Slide 39: WBS

## Slide 40: ECFA – DRD3 : solid state detectors – synthesis about IN2P3 possible involvements

## Slide 41: ECFA – DRD3 : solid state detectors – synthesis about IN2P3 possible involvements
DIAMANT
ATLAS – Physique des hautes énergies

## Slide 42: Analyse de risques
TDC et QDC issus du R&T DIAMASIC
TIA issu du R&T DIAMASIC

## Slide 43: Calendriers
+ 36 mois à compter octobre 2023 obtenus en juillet 2023 sur financement PCSI

## Slide 44: Budgets

## Slide 45: Budgets
+ financement INCa PCSI obtenu =
Moniteur faisceau MRT (ID17 ESRF)
2023-2027
LPSC :
Fonctionnement 30 k€
Mission 6,5 k€
Externalisation prestation 10 k€
RH : 24 mois postdoc
2023-> 2027 tests Melbourne
ID17 « on hold »

## Slide 46: Budgets 2023
Budget moniteur faisceaux
Budget ∆E-E
Budget membrane pCVD
 | LPSC | IJClab | LP2I B | SUBATECH GIP ARRONAX
Equipement | 38,5 k€ |  |  | 
Fonctionnement | 4 k€ |  |  | 
Mission | 0,5 k€ |  |  | 
TOTAL | 43 k€ |  |  | 
 | LPSC | IJClab | LP2I B | SUBATECH GIP ARRONAX
Equipement |  |  |  | 
Fonctionnement |  |  |  | 
Mission | 0,75 k€ |  |  | 
TOTAL | 0,75 k€ |  |  | 
 | LPSC | IJClab | LP2I B | SUBATECH GIP ARRONAX
Equipement | 2,5 k€ | 6 k€ |  | 12 k€
Fonctionnement | 13 k€ |  |  | 
Mission | 1,13 k€ | 0,4 k€ |  | 0,75 k€
TOTAL | 16,6 k€ | 6,4 k€ |  | 12,75 k€
TOTAL | 35,75 k€ |  |  | 
Hodoscope + Bio ALTO
7,5 k€
5,5 k€
8,5 k€
12 k€
38,5 k€
4 k€