## Slide 1
Adsorption à l’interface oxyde /eau. Apport de l’interférométrie couplée à l’infrarouge de surface
M. Del Neroa, C. Galindoa, S. Georga, G. Buchera, R. Barillona
P. Montgomeryb, D. Montanerb,
aInstitut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), UDS-CNRS, UMR 7178, 23 rue du Loess, BP 28, 67037 Strasbourg Cedex 2.
bInstitut d’Electronique du Solide et des Systèmes (InESS), UDS-CNRS, UMR 7163, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg,

## Slide 2: Adsorption à l’Interface: a-Al2O3 colloïdale / solution aqueuse (H2PO4-, C2O42-, UO22+)
Méthodologie
Isotherme d’adsorption
Méthodes spectroscopiques in situ :
  En solution : spectrométrie de masse haute résolution
  A l’interface : - méthode électrophorétique (Zétamétrie)
- SLRT
- ATR-FTIR / Microscopie interférométrique

## Slide 3
ATR-FTIR: une technique de choix
- détecteur MCT sous N2(l) dA≈ 10-4, c =10-5 M
- 900-1400 cm-1
Analyse in-situ au cours du processus de sorption
MAIS fondamental de caractériser les dépôts, reproductibilité sur de larges gammes opératoires (concentration, I, pH)
IRTF
IRTF
Cristal ATR
Dépôt colloïdal en solution aqueuse
(ZnSe, 6 réflexions)

## Slide 4: Caractérisation des dépôts
Epaisseur moyenne
Indice de réfraction
Surface recouverte
Grandeurs physiques accessibles :
Spécificités :
Facilité de mise en œuvre
Mesures rapides sur de vastes surfaces
plusieurs centaines de mm2 en qques secondes
Résolution axiale : nm / Résolution latérale 0,5 mm
Grande dynamique axiale (du mm au mm)
Interférométrie (CPM: Coherence Probe Microscopy)

## Slide 5: Schéma de principe de l’interféromètre CPM
lens
lens
Mirror
White Light
source
Sample
Linnik type
Interference objective
Linnik type
(x50 Lateral Resolution: 0,45µm)
CCD
Leica/Leitz
microscope
Sample
Z
piezo
XY tables
Table control
piezo control
PC
Interference objective

## Slide 6
A
B

## Slide 7
Image de la réflectivité de l’échantillon
Altitudes (niveaux de gris)
Profile 2D de rugosité
Vue 3D
a-Al2O3
Dépot Colloidal
ZnSe

## Slide 8
Dépôt : conditions opératoires
a-Al2O3 : 400 nm, 8 m2.g-1, pHpie=8,2
Solution colloïdale: 25 g.L-1, 10-2M NaCl, pH=6
Déposition sur cristal ATR par sédimentation (17h)
Caractéristiques dépôts :
Surface recouverte : 60% / 0.5 ± 0.2 mm / 0.37 ± 0.16 mg / n=1.36
Interface depôt/ solution aqueuse
≈ 0.1 g.L-1 / n=1.53
ATR: profondeur analysée
dp = nc/(2p l) [sin2q – (n/nc)2]-1/2
E(z) = E0 exp [-z/dp]
Pour l=9.09 mm (1100 cm-1)
ZnSe: 6 mm
Ge: 2 mm
ATR Cristal
n
nc
H2O + dépôt a-Al2O3

## Slide 9: Modification du dépôt a-Al2O3 en solution aqueuse cinétique très rapide
- 243 min
- 151 min
- 91 min
- 15 min
A
pH=3.3
Nombre d’onde

## Slide 10: Modification du dépôt a-Al2O3 en solution aqueuse effet du pH
pH=7.1 A/6
pH=4.5
pH=3.3
A
cm-1
1008
1037
1174
t = 2 h
1070
1090
1134
1160
élongation Al-O
Déformation OH

## Slide 11
Boehmitisation
(dissolution, précipitation)
AlO(OH)
Bayeritisation
de surface
Al(OH)3
pH
Corindon
a-Al2O3
pH
Chart: pH
 | -5.0685
 | -4.9897
 | -6.1367
 | -4.9333
 | -5.0696
 | -6.1135
bayerite
corindon
boehmite

## Slide 12
a-Al2O3 dépôt à pH 3.3
solutions NaCl à pH 3.3
0.1 g.L-1
« Hydratation » pendant 3h
+
Ajout de Paq (pka: 2,1/7,2/12,4)
H2PO4-
17 et 200µM
(limite observation élongation P-O >800µM)
1160, 1074, 940 cm-1
Del Nero M., Galindo C., Barillon R., Halter E. and Madé B., J. Colloid Interf. Sci., 342 (2010) 337.
1008
1037
1084
1137
Déformation OH
Élongation P-O de PO4, précipité de surface Al-P
Nombre d’onde (cm-1)
0.000
0.005
0.010
0.000
0.008
Système : Paq + a-Al2O3(s)
[P]I,AQ : 17µM
[P]I,AQ : 200µM
Ajout Paq
Absorbance
Nombre d’onde (cm-1)
Temps de contact Paq: 6h
Temps de contact Paq: 6h
Etude du système a-Al2O3 (s) / Paq / UO22+

## Slide 13
0.000
0.005
0.010
0.000
0.008
a-Al2O3 dépôt à pH 3.3
solutions NaCl at pH 3.3
0.1 g.L-1
« Hydratation » pendant 3h
+
Ajout de Paq (pka: 2,1/7,2/12,4)
H2PO4-
17 et 200µM
(limite observation élongation P-O >800µM)
1160, 1074, 940 cm-1
Système : Paq + a-Al2O3(s)
[P]I,AQ : 17µM
[P]I,AQ : 200µM
Ajout Paq
Absorbance
Nombre d’onde (cm-1)
Temps de contact Paq: 6h
Temps de contact Paq: 6h
+
Ajout de UO22+aq
3-6µM
0.000
0.005
0.010
Ajout Paq
Temps de contact (U):10h
3h
0.000
0.005
0.010
Ajout P et U simultané
Temps de contact (P and U):7h
3h
Ajout Uaq (3µM)
Nombre d’onde (cm-1)
Absorbance
Système : Paq + a-Al2O3(s) + UO22+aq
Galindo C., Del Nero M., Barillon R., Halter E. and Madé B., J. Colloid Interf. Sci., 347 (2010) 282.
UO22+
UO2HPO4
UO2H2PO4+

## Slide 14
972
1084
1109
1138
1030
Absorbance
Absorbance
972
1107
1024
Elongation antisymmétrique (ν3) de (PO43-) dans un phosphate d’uranyle*
Invariant avec [P]I,AQ, [U]I,AQ, et la transformation de la surface Al2O3 surface en phosphate-Al
Formation d’un précipité de surface de phosphate d’uranyle
*Frost R.L., Spectrochimica Acta part A 60 (2004) 469
0.000
0.005
0.010
Ajout Paq
Temps de contact (U):10h
3h
0.000
0.005
0.010
Ajout P et U simultané
Temps de contact (P and U):7h
3h
Ajout Uaq (3µM)
Nombre d’onde (cm-1)
Absorbance
Système : Paq + a-Al2O3(s) + UO22+aq
Nombre d’onde (cm-1)
[P]I,AQ : 17µM
[P]I,AQ : 200µM

## Slide 15
a-Al2O3 déposé à pH 3.3
solution NaCl (0,01M) à pH 4.6±0.1
0.1 g.L-1
« Hydratation » pendant 2h
Ajout Oxalate 50µM
(limite observation élongation carboxylate >1mM)
[Oxalate]adsorbé = 6µmol.m-2
[Al]diss: de 10 à 30µM après ajouts Oxalte
pH: 4.6±0.1.
1080/1121/1153
1288/1313
1426
1592
1703 1726
Nombre d’onde (cm-1)
Absorbance
Carboxylate : élongations symétrique et antisymétrique
Elongations C-C
et C-O
Elongation C-O et déformation O-C-O
Elongation C=O
Déformation OH hydroxyles de surface
pKA1 = 1.2
pKA2 = 3.8
- Preuve spectroscopique directe d’une réaction d’échange de ligands à l’interface
- Pics bien définis  complexes de surface
- 2 espèces sorbées
Etude du système a-Al2O3 (s) / C2O42-aq

## Slide 16
Ajout progressif Oxalate, (toutes les 20 min)
[Oxalate]aq de 1µM à 50µM
[Oxalates]adsorbé: de 1.3 à 6µmol.m-2
[Al]diss de 10 à 30µM
solution NaCl (0,01M) à pH 4.6±0.1
[Ox]aq (µM)
50
32
24
16
12
8
4
2
1
A
B
Complexe de surface A :
ressemble à Al-oxalate en solution
(+pas de déplacement avec D2O)
Complexe de surface B :
ressemble à anion oxalate protoné
(déplacement avec D2O)
Complexe de surface A : sphère interne (bidenté après un échange de ligand OH avec un aluminol)
Complexe de surface B : sphère externe (liaison hydrogène avec un aluminol)
Etude du système a-Al2O3 (s) / C2O42-aq

## Slide 17
Chart: Wavenumber (cm-1)
Chart: 
g
b
[Ox]aq (µM)
50
32
24
16
12
8
4
2
1
A
B
Etude du système a-Al2O3 (s) / Paq / C2O42-aq
Ajout simultané de Paq et oxalateaq
[Ox]T = 50µM; [P]T = 50µM; pH=3.5; tc=7h
a-Al2O3 « Hydratation » pendant 2h
Ajout Oxalateaq seul
a-Al2O3 « Hydratation » pendant 2h
pH=4.6
A
1128
1173
1020
1075
OH-bending
Élongation P-O de PO4, précipité de surface Al-P
Coexistence des complexes d’oxalate de surface interne et des précipités de surface Al-P
Disparition des complexes de sphère externe (interaction oxalate – aluminol par liaison hydrogène)

## Slide 18
La caractérisation des dépôts par CPM garantit la reproductibilité des études ATR-FTIR.
Première identification in-situ de la formation d’un précipité de surface de phosphate d’uranyle à l’état de traces pour UO22+.
Compétition P / oxalates: coexistence de complexes de surface et de précipités de surface ([P]AQ et [Ox.]AQ : 10µM -50µM)
Effet sel de fond (ClO4-)
CPM en milieu liquide (nucléation, croissance…)
Conclusions