## Slide 1: Étude de l'effet de dose sur le process cmos 65 nm
M. Menouni , D. Fougeron, P. Breugnon, M. Jevaud, F. Bompard, R.Gaglione (LAPP), P. Pangaud, M. Barbero, A. Rozanov
(CPPM - Aix-Marseille Université)

## Slide 2: plan
introduction
set up irradiation source Xray
  Installation, banc,..
scénario Post irradiation
résultats obtenus NMOS/PMOS
bilan/perspectives

## Slide 3: introduction
Ref LBL: chip ATPIX65A
  matrice de 16x32 pixels 25x125µm
  8 bits de configuration / pixel
    triple redondance avec correction d’erreur
  Chip irradié avec apparition d’erreurs systématiques
    Test effectués au CERN:
      Ligne du PS: Proton 24GeV
      Xray source 10keV
    Dose atteinte ~950Mrad
    Erreurs systématiques sur un shift register à 400Mrad
    Comportement identique avec les 2 sources
  Transistors de tests
      Dégradations significatives , Ion, Kp, Vt
Schema point mémoire
SR irradiation au PS
SR annealing

## Slide 4: Set up irradiation source Xray
Possibilité d’atteindre 1Grad
  (débit: 9Mrad/heure)
Irradiation par étape
  (10krad, 1Mrad, 10Mrad, 100Mrad puis
  200M, 300M..1Grad
Mesure à chaque étape (3-4 heures)
Test chip
  matrice de transistors
    différentes tailles
    différentes techno.
mise en évidence de l’effet de dose
  →incidence pour les librairies digitales
Installation source Xray CERN

## Slide 5: Schematique banc de test
In1
In2
In3
Out1
Out2
In4
In10
In2
In3
Out1
Out2
In4
In10
In2
In3
Out1
Out2
In4
In10
myPDB3AC_CDM
NVDD
VSS
Ngate1
Nsource1
d012
W=120n
l=60n
W=480n
l=60n
d024
W=500n
l=300n
dz50
nch
nch
nch_na
Transistor N_0VT
W=200n
l=60n
nch_hvt
Transistor N_HVT
dh020
W=1u
l=60n
d1u
nch
slot2
slot1
slot5
Fixed power supplies (NVDD-PVDD)
sourcemetre

## Slide 6: Banc de tests
2ie évolution en cours d’assemblage
  → test à -20°C, connectique triaxiale
X ray source
Thermal chuck (Ø~15cm)
Temperature at -20°C
relays
Lemo connectors
metallic wedge
(thermal conduction)
Temperature sensor (PT100)
IBM
TSMC
Cartes fille
Chip TSMC wirebondé

## Slide 7: Liste des devices
Flavors of transistors | TSMC 65nm | GF 130nm | IBM65nm | TJ180nm
SVT (N&P) | 120n/60n, 240n/60n, 480n/60n, 1u/60n | 150n/130n, 200n/15µ | 120n/60n, 240n/60n, 480n/60n, 1u/60n 120n/2µ, 1µ/1µ | 220n/180n, 500n/180n, 1µ/180n, 2µ/180n
0VT | (N)500n/300n |  | 120n/60n | (N) 420n/500n
HVT | (N&P) 200n/60n |  | 120n/60n | (N&P) 220n/180n (P) 1µ/180n
ELT | (N) 800n/60n, (P) 1.48µ/60n | (N&P) 2.639µ/130n |  | 
FoxFET | N+/N+, NW/N+, NW/NW |  |  | NW/NW (200n/1,4µ), N+/N+ (200n/440n), NW/N+ (200n/430n)

## Slide 8: planning Post irradiation
pmos and nmos devices are set in “ON” state during annealing
  |VGS|=1.2 V and |VDS| = 1.2 V
Annealing at Ambient temperature during ~ 41 days
Measurement of IDS = f(VGS)
Cooling down the chip to -20°C for 5 days
Annealing at high temperature (100 °C)
T=100 °C for 168 hours (7 days)
T=100 °C for 5 days
Repeat…..
Cooled down to room
temperature before
IDS(VGS) measurement
Chip at Ambient temperature without bias for 1 day
Measurement of IDS = f(VGS)
Measurement
of IDS = f(VGS) at Ambient Temperature

## Slide 9
Mesure Ids de Vgs
Transistors à l’état « ON » pendant l’irradiation
Extraction du courant Ion, Vth, Kp
Nmos 120n/60n
Résultats obtenus
Pmos 120n/60n

## Slide 10: Paramêtre Ion
NMOS
  Irrad: ION↘70%max
  Anneal.: ION ↗50%
  Forte variation pour Wmin
PMOS
  Irrad: ION↘100%max
  Anneal.: ION ↗20%
  Forte variation pour Wmin
Récupération significative à +100°C
T = -25°C
T=100°C
T = 25°C
T = -25°C
T=100°C
T = 25°C
Irradiation Ion nmos
Annealing Ion nmos
Annealing Ion pmos
Irradiation Ion pmos

## Slide 11: bilan/perspectives
Bilan:
irradiation: ~12 transistors (120nm<W<1µm L=60nm) jusqu’à 1Grad
dégradation des paramêtres observable à partir de 100-200Mrad
récupération: significative à 100°C (1 semaine)
  NMOS:
    Vth_Irrad ↗ 320mV, Vth_Annealing ↘ 200mV
    Gm_Irrad ↘ 40%, Gm_Annealing ↗ 20%
  PMOS:
    Vth_Irrad ↗ 120mV Vth_Annealing ↗ 200mV (reverse annealing)
    Gm_Irrad ↘ 90%, Gm_Annealing ↗ 80%
Tests à froid réalisés par l’équipe du CERN → résultats meilleurs
Perspectives:
mise en place tests à froid
résultats espérés en fin d’année
comparaison de plusieurs techno.